四川省高速公路施工

标准化技术指南（试行）

（路基路面）

四川省交通运输厅

2011年12月

前   言

近10多年来，四川省高速公路建设发展较快，高速公路建设管理水平也逐年提高。为加快推行现代工程管理，促进高速公路建设逐步实现标准化，全面提升高速公路建设管理水平，根据省交通运输厅工作部署，四川省高速公路施工标准化活动领导小组办公室（厅质监站）牵头，组织厅公路设计院、交通设计院、四川公路工程咨询监理公司、省交投集团及部分在建高速公路项目公司编写了《四川省高速公路施工标准化技术指南》。

本指南是在现行公路工程设计、施工、验收等相关标准、规范的基础上，根据四川省多年来高速公路建设管理方面取得的实践经验编制而成。指南结合高速公路建设中容易出现的质量通病，着重从施工工序、工艺和管理的角度，对现行标准、规范作了进一步细化，旨在更有效地消除质量通病，提高施工管理水平，实现高速公路施工标准化，确保高速公路施工质量。

本次组织编写的技术指南涵盖路基、路面、桥涵、隧道等专业，共分三册，分别为路基路面、桥梁工程、隧道工程。

四川省高速公路施工标准化

活动领导小组办公室

2011年12月

目  录

1  总则	1

1.1目的和适用范围	1

1.2 编制依据	1

1.3 章节划分	1

路  基  篇

2  一般路基	5

2.1施工准备	5

2.2 施工过程控制	5

2.3 质量检验要求	8

3  特殊路基	9

3.1 施工准备	9

3.2施工过程控制	9

3.3 质量检验要求	11

4  涵洞工程	12

4.1 施工准备	12

4.2 施工过程控制	12

4.3 质量检验要求	13

5  路基排水工程	14

5.1 施工准备	14

5.2 施工过程控制	14

5.3 质量检验要求	16

6  路基防护与支挡	17

6.1 施工准备	17

6.2 施工过程控制	17

6.3质量检验要求	19

7  预应力锚索（杆）工程	21

7.1 施工准备	21

7.2 施工过程控制	21

7.3质量检验要求	25

8  路基安全施工与环境保护	26

8.1 一般规定	26

8.2安全施工	26

8.3 环境保护	28

路  面  篇

9  驻地及冷、热拌场建设	31

9.1项目经理部	30

9.2冷拌合场	30

9.3热拌合场	31

10  路面工地试验室	32

10.1 总体要求	32

10.2人员配置	32

10.3设备配置	32

10.4试验内容	33

11  原材料生产与管理	34

11.1原材料要求	34

11.2碎石加工设备	34

11.3碎石质量控制	35

12  级配碎石垫层施工	36

12.1材料要求	36

12.2设备要求	36

12.3级配碎石混合料配合比设计	36

12.4 铺筑试验段	37

12.5施工质量控制	37

12.6质量检验	39

13  水泥稳定底基层、基层施工	41

13.1原材料要求	41

13.2机械设备配置	41

13.3 混合料配合比设计	41

13.4试验路铺筑	42

13.5施工过程控制	43

13.6质量检验	47

14  透层、粘层、封层施工	49

14.1透层	49

14.2粘层	49

14.3封层	49

15  沥青路面施工	51

15.1原材料要求	51

15.2机械设备要求	53

15.3混合料配合比设计	55

15.4试验路铺筑	57

15.5施工过程控制	58

# 1  总则

## 1.1目的和适用范围

1.1.1 目的

为规范四川省高速公路路基路面工程施工，提高管理水平，确保各道施工工序工作到位,克服质量通病，保证工程质量，保障施工安全，编制本技术指南。

1.1.2 适用范围

本指南适用于四川省内高速公路路基路面施工、监理及第三方检测、材料供应商等参建单位。

## 1.2 编制依据

1.2.1  国家、交通运输主管部门发布的与公路建设的相关标准、规范、规程及文件。

1.2.2  四川省颁布实施的与公路建设管理相关的文件。

1.2.3  公路行业内通行的先进施工工艺和管理办法。

## 1.3  章节划分

本指南分路基篇和路面篇两部分，其中路基篇共7章，分为一般路基、特殊路基、涵洞工程、路基排水工程、路基防护与支挡、预应力锚索（杆）工程、路基安全施工与环境保护；路面篇共7章，分别为驻地及冷、热拌场建设，路面工地试验室，原材料生产与管理，级配碎石垫层施工，水泥稳定底基层、基层施工，透层、粘层、封层施工，沥青路面施工。

路   基   篇

# 2  一般路基

## 2.1  施工准备

2.1.1  路基开工前，应在全面理解设计要求和设计交底的基础上，进行现场调查和核对。

2.1.2  现场调查核对完成后，应根据设计要求、合同文件和现场的实际情况，编制施工组织设计，按规定报批。

2.1.3  建立健全质量、环保、安全管理体系，并对施工人员进行技术交底和岗前培训。

2.1.4  施工单位应做好沿线取、弃土场的位置选择与防护。

2.1.5  场地规划、驻地建设等临时工程，应满足正常施工需要。具体要求见《四川省高速公路工地标准化建设指导意见》。

## 2.2  施工过程控制

2.2.1  土方开挖工程施工要点

1 先完善临时排水设施，临时排水设施应与永久排水设施相结合，确保施工作业面不积水。

2 可作为路基填料的土方，应分类开挖、分类使用。非适用材料应按设计要求或相关规定作为弃方处理。

3 土方开挖应按设计的横断面及坡度，必须坚持自上而下、分层取土的作业顺序，不超挖和欠挖,严禁掏洞取土,更不得因为开挖方式不当而引起边坡失稳或坍塌。

4 当挖方边坡较高时应分级开挖,分级防护,有滑坡倾向的地段必须跳槽开挖。

5 土方开挖时，基于实际情况，如需修改设计边坡坡度、截水沟和边沟的位置时，应及时按规定报批。边坡上稳定的孤石应保留。

6 开挖至零填、路堑路床部分后，应尽快进行路床施工；如不能及时进行，应在设计路床顶高程以上预留至少30cm厚的保护层。

7 挖方路基路床顶面终止高程，应预留因路床基底压实而产生的下沉量，其值通过试验确定。

8 当路床土含水率高或为含水层时，应采取设置盲沟、换填、改良土质、土工织物等处理措施，路床填料除应满足规范要求处，还应具有良好的透水性能。

9 土方路堑开挖应根据地面坡度、开挖断面、纵向长度及出土方向，结合土方调配距离，选用安全、经济的开挖方案。

2.2.2  石方开挖工程施工要点

1 石方开挖应根据岩石的类别、风化程度、节理发育程度、岩层产状和施工环境等确定开挖方案。石方爆破开挖路基应以光面爆破、预裂爆破技术为主，禁止采用大爆破施工；软弱松散岩质路堑，宜采用分层开挖、分层防护及坡脚预加固技术。

2 采用爆破法开挖石方，应先查明空中缆线、地下管线的位置，开挖边界线可能受爆破影响的建筑物结构类型、居民居住情况等，然后制订详细的爆破技术安全方案。

3 收集现场数据加以分析，制订最优爆破方案。

4 严格检查爆破所需的各种器材。各种器材应有出厂合格证书，方可使用。

5 所有爆破技术人员和现场操作人员，必须进行上岗培训，并取得资格证书，方可进行爆破作业。

6 对起爆顺序和起爆方式要进行分析和比较，以达到最佳效果。现场施工时，起爆网络连接要严格按相关规范要求执行。在使用电雷管和导爆索之前要进行检测，确保设备无质量问题。

7 应加强装药过程的控制，严格按设计控制药量，不能少装或多装；间隔段填筑物要均匀；按岩石粉的自然密度装药，严禁捣实，堵塞的长度按要求安装。

8 爆破前，必须检查起爆网络，确保爆破顺利。

9 爆破施工宜按以下程序进行：测量标定炮孔位置、钻孔、炮孔检查、爆破器材准备、装药、连接爆破网络、布设安全岗哨、炮孔堵塞、爆破覆盖、起爆信号、起爆、消除瞎炮、处理危石、解除警戒、石方清运、爆破效果分析及资料记录。

10 挖方边坡应从开挖线往下分级清刷边坡，每下挖2~3m，应对新开挖边坡进行刷坡。对于软质岩石边坡可用人工或机械清刷；对于坚硬和次坚硬岩石边坡，可使用炮眼法、裸露药包法爆破清刷边坡，同时应清除危石、松石。清刷后的石质路堑边坡，不应陡于设计规定。

11 每次爆破完毕后，应及时清运爆破石方；整理完毕应测量路床高程，高出设计高程的要进行铲出，直到符合设计要求为止，低于设计高速的要采用无机结合料稳定碎石、级配碎石填平、碾压密实。边坡的修整，即边坡表面的破碎岩石要全部清除掉，按设计要求进行刷坡。

12 石质路床底面有地下水时，可设置渗沟进行排导。渗沟宽度应满足设计要求，并不宜小于30cm，横坡度不宜小于6%。

2.2.3 土质路堤施工要点

1 土质路堤宜采用水平分层填筑法施工，即按横断面全宽分成水平层，由最低处逐层向上填筑。每填筑一层，经质量检验合格后，再填筑上一层。当原地面纵坡大于12%或横坡陡于1：5时，应按设计要求挖台阶，台阶坡度向内并大于4%、宽度大于2m。

2 土质路基填筑分层最大松铺厚度应根据试验路段确定，原则上不超过30cm。路床顶面最后一层填筑，最小压实厚度不应小于10cm。填土宽度每侧应加宽50cm进行超宽碾压，压实宽度不得小于设计宽度。

3 路基填筑应严格实行 “划格布料，挂线施工，平地机整平”。运料车按要求卸料后，先用推土机粗平，后用平地机精平，碾压后，要求层面平整、路拱适宜、排水通畅。

4 零填路基上下路床0~80cm范围内的压实度不应小于96%。如不符合要求，应翻松后再压实，使其压实度达到规定要求。

5 半填半挖路基，应按设计要求开挖台阶。当挖方区为土质时，应对挖方区路床80cm范围土质进行超挖，再以透水性材料回填碾压，并按照设计要求铺设土工格栅及设置盲沟；当挖方区为坚硬岩石时，宜采用填石路基。

6 当填方路堤分几个作业段施工时，两段交界处如在不同时间填筑，则先填段应按1︰1坡度分层填筑。每层碾压至边缘，逐层收坡，待后填段填筑到位时，再把交界面挖成2m宽的台阶，分层填筑碾压；当两段同时施工时，应交替搭接，搭接长度不得小于2m。

2.2.4  填石路堤施工要点

1 石料抗压强度不小于15MPa(用于护坡的石料不应小于20MPa)，膨胀性岩石、易溶性岩石不宜用于路基填筑，强风化石料、崩解性岩石和盐化岩石不得直接用于路堤填筑。

2 填料粒径应不大于50cm，并不宜超过层厚的2/3，不均匀系数宜为15~20。路床底面以下40cm范围内，填料粒径应小于15cm。

3 路床填料粒径应小于10cm。

4 路堤施工前，应先修筑试验路段，确定满足规范规定的相应孔隙率标准的松铺厚度、压实机械型号及组合、压实速度及压实遍数、沉降差等参数。

5 岩性相差较大的填料应分层或分段填筑。严禁将软质石料与硬质石料混合使用。

6 中硬、坚硬石料填筑的路堤应进行边坡码砌，边坡码砌石料强度、尺寸及码砌厚度应符合设计要求，边坡码砌与路基填筑应基本同步进行。

7 在填石路堤顶面与细粒土填土层之间应按设计要求设过渡层。

2.2.5  桥、涵及结构物回填施工要点

1 填料宜采用透水性材料、轻质材料、无机结合料等，非透水性材料不得直接用于回填。

2 填土范围必须严格按设计文件和规范执行。做好过渡段，过渡段路堤压实度应不小于96%，并做好纵向和横向防排水系统。

3 桥台背填土的顺序应符合设计要求。梁式桥的轻型桥台台背填土，宜在梁体安装完成后进行；桩柱、肋板式桥台台背填土，宜在台帽施工前，桩柱、肋板侧对称、平衡地进行。桥台背和锥坡的回填施工宜同步进行，一次填足，并保证压实整修后能达到设计宽度。台背回填部分的路床宜与路堤路床同步填筑。

4 涵洞应在盖板安装或浇筑后，在洞身两侧对称分层回填压实，填料粒径宜小于5cm。

5 结构物的填土应分层填筑，严禁向坑内倾倒，使用大型机具碾压时，每层最大松铺厚度不得大于20cm；使用小型打夯机具碾压时，每层最大松铺厚度不得大于15cm。与路堤交界处应挖台阶，台阶宽度不应小于1m。

6 结构物回填前，应在台背用油漆画好每一层的松铺厚度标志线，并分层回填压实。

## 2.3  质量检验要求

2.3.1 土方路基

1 土方路基开挖，应按设计文件及时施工边沟及截、排水设施。

2 按设计断面边开挖、边整形，坡面应平顺、稳定，不得亏坡，曲线应圆滑；路基表面应平整，边线直顺，曲线圆滑。

3 取土坑、弃土堆、护坡道、碎落台应按设计要求设置，外形应整齐、美观，防止水土流失。

4 施工过程中，每层填筑完成后，均应按相关规范要求检验压实度。

5 路基填筑至设计标高并整修完成后，实测项目应按照《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）的规定进行检验。

2.3.2 石方路基

1 石方路基开挖，应采用光面爆破或预裂爆破技术，边坡坡面不得有松石，边坡应平顺。

2 填石路堤施工过程中的每一层压实，应按试验路段确定的工艺流程和工艺参数，控制压实过程；用试验路段确定的沉降差指标检测压实质量。

3 填石路堤成型后，应确保外观质量。路堤表面无明显孔洞，大粒径石料不松动，铁锹挖动困难，边坡码砌紧贴、密实，无明显孔洞、松动，砌块间承接面向内倾斜，坡面平顺。

4石方路基完成后，实测项目应按照《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）的规定进行检验。

2.3.3 桥、涵及结构物回填

1 桥涵台背、挡土墙墙背宜选用透水性良好的材料。

2 涵、台背回填应分层填筑，各层松铺厚度不得大于20cm，压实度不得小于96%。

# 3  特殊路基

## 3.1 施工准备

3.1.1  特殊路基施工前，应进行必要的基础试验，编制专项施工组织设计，并报监理工程师批准后实施。

3.1.2  施工中如实际情况与设计不符或设计处治方案因故不能实施，应按有关规定程序办理。

3.1.3  建立健全质量、环保、安全管理体系，并对施工人员进行技术交底和岗前培训。

3.1.4  采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的工艺、质量标准。

3.1.5  按照施工要求，准备必要的机具设备。

## 3.2 施工过程控制

3.2.1  软土地区路基施工

1 挖除换填

1）挖除换填适用于厚度小于3m的不良土组，并易于挖除。

2）按设计文件要求，将原地面以下的一定深度和范围内的不良土组挖除，换填符合设计要求的材料，分层填筑并压实至设计规定的压实度。

2 抛石挤淤

1）应选用不易风化的片石，片石厚度或直径不宜小于30cm。

2）当软土地层平坦时，抛投应沿路中线向前抛填，再渐次向两侧扩展，软土地层横坡陡于1：10时，应自高侧向低侧抛投，并在低侧坡脚外一定宽度内同时抛填形成片石平台。

3）片石抛出软土面后，应用较小石块填塞垫平，用重型机械碾压紧密，然后在其上设反滤层，再进行填土；当下卧岩层面具有明显的横向坡度时，抛石应从下卧层高的一侧向低的一侧扩展，并且在低的一侧适当高度范围内多抛填一些，以增加其稳定性。

3 砂（砾）垫层

1）垫层材料宜采用无杂物的中、粗砂，含泥量应小于5%；也可采用天然级配料，其最大粒径应小于5cm，砾石强度不低于四级。

2）垫层宜分层摊铺压实，碾压到规定的压实度。垫层采用砂砾料时，应避免粒料离析。

3）垫层宽度应宽出路基边脚50-100cm，两侧宜用片石护砌或采用其它方式防护。

4 碎石桩

1）施工前应进行成桩试验，确定施工工艺和参数，试桩数量应符合设计要求且不得少于2根。

2）碎石桩桩体应选用一定级配且未风化的碎石或砾石，粒径宜为19～63mm，含泥量应小于10%。

3）碎石桩施工过程中，必须对钻入深度和碎石填充数量进行双控，确保碎石振冲密实，并严格控制碎石桩的桩长和桩径。

4）碎石桩施工时，砂性土地基应从外围或两侧向中间进行，以挤密为主的桩宜隔排施工，软弱黏性土地基宜从中间向外围或隔排施工。

5 塑料排水板

1）塑料排水板技术、质量指标应符合设计要求。露天堆放应有遮盖，不得长时间暴晒。

2）现场堆放的塑料排水板，应采取措施防止损坏滤膜。

3）塑料排水板不得搭接。

4）施工中防止泥土等杂物进入套管内，一旦发现应及时清除。

5）塑料排水板超过孔口的长度应能伸入砂垫层不小于50cm，预留段应及时弯折埋设于砂垫层中，与砂垫层贯通，并采取保护措施。

6）打设形成的孔洞应用砂回填，不得用土块堵塞。

3.2.2  滑坡地段路基施工

1 滑坡整治宜在旱季施工。需要在冬季施工时，应了解当地气候、水文情况，严格按照冬季施工的有关规定实施。

2 滑坡处理前，禁止在滑坡体上增加荷载，严禁在滑坡体前缘减载。

3 结合滑坡地段的自然排水沟及永久性排水工程，在施工过程中应将滑坡体内的水疏通到自然沟与桥涵处排出，不得使地表水下渗进入滑坡体，加剧滑坡体的发育。

4 支挡工程的施工应从滑坡两侧向主轴靠近，并应跳槽开挖，随挖随支挡，使工程尽快发挥作用。

5加强施工过程中滑坡的动态监测，出现异常情况时应会同有关单位及时研究处理，保证施工安全。

6 滑坡地段进行高路堑边坡开挖，应自上而下进行，每开挖一级就应对边坡进行工程地质分析，对边坡的稳定性进行分析；需要对边坡采取加固时，应停止开挖下级边坡，待加固工程起到稳定边坡作用后，方可进行下级边坡开挖；使后续施工对滑坡体稳定性可能造成的影响降到最小。

7抗滑桩、锚索框架梁、锚杆等施工，其技术标准应满足相应规范要求。

8滑坡整治完成后应及恢复植被。

## 3.3 质量检验要求

3.3.1  软土地区路基

1挖除换填应分层填筑，每层应碾压密实。

2 砂（砾）垫层分层压实厚度及压实度应满足设计要求。

3 碎石桩质量检验应在施工结束后间隔一定时间进行，对饱和黏性土应待孔隙水压力基本消散后进行，间隔时间一般为宜为3~4周，对粉性土可取1~2周，对砂土地基可在施工结束后3~5天进行。

碎石桩处理软弱土地基应检验成桩及复合地基质量，其复合地基的承载力应符合设计要求。碎石桩处理后的可液化土地基，桩间土的加固效果应符合设计要求。

4 塑料排水板的板距、板长及竖直度应按规定的检查方法和频率进行施工质量检验，检验结果应符合设计文件要求。

3.3.2  滑坡地段路基

1 抗滑桩、预应力锚索（杆）、挡土墙等防护工程施工质量应满足相应规范的要求。

2 封闭外界水源侵入坡体，完善地表排水系统；滑坡体排水工程措施须依据工程实际情况完善排水工程。排水系统施工质量应满足相应规范要求。

3 必须建立滑坡体变形监测系统，制订变形监测方案并确定监测方法、频率等详细实施措施。监测工作必须由满足资质要求的单位承担，坡体变形监测成果必须按时报业主、监理、施工及相关管理单位。

4 实测项目按照《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）的规定进行检验。

# 4  涵洞工程

## 4.1 施工准备

4.1.1  开工前，施工单位应根据设计文件、图纸、资料对现场进行调查核对，根据设计文件和调查资料编制实施性施工组织设计，提交监理工程师审批，如现场实际情况与设计文件有出入，施工单位应按照设计变更程序尽早提出变更建议进行报批，确保不致因此而影响工期。

4.1.2  施工单位应根据《公路工程施工安全技术规程》及工程实际情况制定安全操作细则。

4.1.3  建立健全质量、环保、安全管理体系，并对施工人员进行技术交底和岗前培训。

4.1.4  施工单位应在施工现场醒目位置设置施工标志牌、安全生产警示牌和宣传标语等。

4.1.5  根据现场情况合理规划水泥砼拌和站、钢筋加工棚、材料库房和预制场等施工场地，其标准按照《四川省高速公路工地标准化建设指导意见》执行。

## 4.2 施工过程控制

4.2.1  圆管涵

1 圆管涵基坑的开挖应采用机械开挖。基坑开挖前放出基坑的开挖线，开挖时测量人员跟随配合观测，基坑开挖至基底标高10~20cm，采用人工开挖整修。

2 基坑开挖完成后，应检测地基承载力，地基承载力符合设计要求方可进行下道工序的施工，如不符合要求，则必须采用合适的方法进行处理至达到要求为止。

3 圆管涵管节端面应平整并与其轴线垂直。

4 管节外壁应注明适用的管顶填土高度，相同规格的管节应堆放在一起，以便于取用，防止弄错。

5 管节在运输、装卸过程中，应采取防碰撞措施，避免管节损坏。

6 各管节应顺流水坡度安装平顺，管节必须垫稳坐实，管道内不得遗留泥土等杂物。

7 对插口管、接口应平整，环形间隙均匀，对平接管，接缝宽度10~20mm，禁止用加大接缝宽度来满足涵洞长度要求。接口表面应平整，并用有弹性的不透水材料嵌塞密实，不得有间断裂缝、空鼓和漏水等现象。

4.2.2  盖板涵、通道涵

1 基坑开挖应采用机械开挖，人工配合成型。挖掘机开挖距基底标高10~20cm，采用人工修整基底，确保不扰动基底土层。

2 开挖基坑时一般在基坑两侧留出临时排水沟，以降低基坑水位，以免让地表水或地下水浸湿基底土质。

3 基坑开挖完成后，应检测地基承载力，地基承载力符合设计要求方可进行下一道工序的施工。

4 盖板涵、通道涵的墙身施工应采用钢模板(每块模板的面积不小于1.2m2)，模板强度与刚度必须满足施工需要，以确保墙身的混凝土外观满足设计要求。

5 盖板涵、通道涵的盖板，分为预制、安装和现浇两种施工方法。采用预制时，必须集中预制，严格控制预制板的长度与现场沉降缝的位置严格对应。现浇法的模板支架必须有足够的强度和刚度，沉降缝采用泡沫板隔开，浇筑时可“跳节”施工，基础、墙身、盖板沉降缝应在同一位置、上下垂直、贯通。

6 盖板涵、通道涵的盖板砼浇筑完成后必须及时养生，同时制作两组试块与其同条件养生，砼强度达到设计规范要求时方能拆除支架。

7 盖板涵、通道涵沉降缝的处理均采用沥青麻絮填塞，必须塞满填实。

## 4.3 质量检验要求

4.3.1 圆管涵

1 洞身顺直，进出口、洞身、沟槽等衔接平顺，无阻水现象。

2 帽石、一字墙或八字墙等平直，与路线边坡、线形匹配，棱角分明。

3 外露砼表面平整，颜色一致。

4 实测项目应按照《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）的规定进行检验。

4.3.2  盖板涵、通道涵

1 砼表面平整，轮廓线顺直，无啃边、掉角现象。

2 蜂窝、麻面面积不得超过表面面积的0.5%，砼表面出现非受力裂缝宽度不得超过设计规定或设计未规定时超过0.15mm必须处理。

3 板的填缝应平整密实。

4 施工过程中，严禁采用溜槽输送混凝土，对于山区低洼施工地段,在有必要的情况下，应采用汽车泵进行混凝土的输送，不得使用长溜槽。

5实测项目应按照《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）的规定进行检验。

# 5  路基排水工程

## 5.1 施工准备

5.1.1  开工前，应校核全线排水设计是否完善、合理，必要时提出补充和修改意见，使全线的沟渠、管道、桥涵组合成完整的排水系统。临时排水设施应尽量与永久排水设施相结合，排水方案应因地制宜、经济适应。

5.1.2  建立健全质量、环保、安全管理体系，并对施工人员进行技术交底和岗前培训。

5.1.3  施工前，应先完善临时排水设施。

5.1.4  根据设计文件提供的资料，应对砂石料、钢筋、水泥等原材料进行自检，合格后方可用于排水工程的施工。

5.1.5  确定适宜的砂浆及砼配合比并报监理审批；准备相关机械设备。

## 5.2 施工过程控制

5.2.1  排水沟、边沟、截水沟施工要点

1 排水沟、边沟、截水沟的测量放样应适当加密，确保沟体线形美观，达到线形顺直、圆滑，并按设计要求设置沉降缝。

2 路基排水应按设计及规范要求施工，并依照实际地形选择合适的位置将地面和地下水排导出路基外，并与自然水系相衔接。

3 在路基施工前，应先施工截水沟，截水沟砌筑后，在坡体上方一侧的砌体与山坡土体连接处，坡面地表水容易产生渗漏，应严格进行夯实和防渗处理。特别是在地质不良、土质松软、透水性大或岩石裂隙较多的地段，截水沟应采取沟底、沟壁、出水口加固措施，以防止因顺山坡流下来的地表水渗入而影响坡体稳定。

4 截水沟顶面应略低于自然坡面，若遇冲沟，应设缺口将水导入截水沟。

5 截水沟的长度超过500m时，应设置出水口，并将水引入河沟或桥涵进水口。截水沟的出水口，宜设置排水沟、急流槽或跌水，与其他排水设施平顺衔接。

6 截水沟出水口一般应设深度不小于1m的截水墙或消能设施，以免出水口在水流作用下被冲毁；排水系统应完善，不得随意排放或直接冲刷边坡。

7 边沟、排水沟施工放样，一般以两个结构物之间的长度为一个单元，以确保边沟、排水沟与结构物的进出水口顺利连接。

8 为防止边沟水流满溢或冲刷，应尽可能的利用当地的有利地形条件，采取相应措施，将边沟水流分段设置出水口排出路基外。三角形边沟每段长度不宜超过200m，多雨地区梯形边沟每段长度不宜超过300m。

9 边沟纵坡应与曲线前后沟底纵坡平顺衔接，不允许曲线内侧有积水或外溢现象。曲线外侧边沟深度应适当加深。

10土质地段边沟沟底坡度大于3%时，易被水流冲刷，应采取加固措施。采用浆砌片石铺筑时，砌缝砂浆强度应符合设计要求，砂浆应饱满，沟身应不漏水；采用沟底抹面加固时，抹面应平整压光。

11 排水沟长度不宜过长，以免流量过大造成漫溢，一般不宜超过500m。

12 排水沟距路基坡脚不宜小于3m。排水沟的出水口应采用跌水和急流槽将水流引入路基以外和桥涵构造物。排水沟一般应采用加固措施，防止冲刷。

13 边沟基坑开挖至设计高程时，应留出5~10cm的富余，由人工修整成型，确保边沟、排水沟的边坡平整、稳定，严禁贴坡。基坑开挖后，需进行沟底高程复测，确保沟底纵坡衔接平顺。

14 施工期间，永久性排水应与临时排水相结合，防止雨水冲刷；如路堑边沟每隔50m应预留排水孔道；填方路堤每隔50m采用机砖砌筑宽0.7m的临时流水槽与路堤排水沟相连接。

5.2.2  跌水、急流槽施工要点

1 跌水与急流槽宜用浆砌圬工结构；跌水的台阶高度应按设计或根据地形、地质等条件确定；多级台阶的各级高度可以不同，其高度与长度之比应与原地面坡度相适应，台阶高度应不大于0.6m，不同台阶坡面应上下对齐。

2 跌水可用浆砌片石或水泥混凝土浇筑。沟槽、壁及消力池的边墙厚度：浆砌片石为0.25~0.4m，混凝土为0.2m，高度应高出计算水位至少0.2m，槽底厚度为0.25~0.4m，出口应设置隔水墙。

3 跌水应按设计要求设施工消力槛。

4 跌水槽一般筑成矩形，但跌水高度不宜过大，槽底纵坡应较缓，也可采用梯形断面。梯形跌水槽身应在台阶前0.5~1.0m和台阶后1.0~1.5m范围内加固。

5 急流槽的纵坡，一般不宜超过1:1.5，可用浆砌片（块）石砌筑或混凝土浇筑。

6 急流槽的基础应嵌入地面以下，其底部应按设计要求砌筑抗滑平台，并设置端护墙。

7 进水槽和出水槽底部应采用片石铺砌。水泥浆勾缝长度一般不应小于10m；特殊情况下，应在下游铺设厚0.2~0.5m、长2.5m的防冲铺砌。

8 长急流槽应分段砌筑。每段长宜控制在5~10m，接头处以防水材料填缝，应密实无空隙。

9 急流槽宜砌成粗糙面，或嵌入约10cm×10cm坚石块，以消能减小流速。

10 对于汇水面积较大的路堑边坡急流槽，应考虑加大、加深急流槽尺寸，并在底部设消能设施后，导入路基排水系统。

## 5.3 质量检验要求

5.3.1  排水沟、边沟、截水沟

1 排水设施要求纵坡顺适，沟底平整，排水畅通。

2 外观要求线型美观、顺适、圆滑。

3 构造物要求坚实、稳定。

4 基础伸缩缝应与墙身伸缩缝对齐。

5 砌体抹面应平整、压光、直顺，不得有裂缝，空鼓现象。

6 实测项目应按照《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）的规定进行检验。

5.3.2  跌水、急流槽

1 急流槽所用的混凝土及砌筑砂浆强度应满足设计文件要求，配合比准确，砌缝砂浆饱满，槽内抹面应平顺，无裂纹。

2 进口汇集水流设施，出口设备消力槛等应砌筑牢固，不得有裂缝空鼓现象。

3 设置坡度顺直，无折坡现象。

4 实测项目应按照《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）的规定进行检验。

# 6  路基防护与支挡

## 6.1 施工准备

6.1.1  开工前，应根据设计文件进行现场调查和核对，编制施工组织设计，按规定报批。

6.1.2  建立健全质量、环保、安全管理体系，并对施工人员进行技术交底和岗前培训。

6.1.3  根据设计文件提供的资料，应对砂石料、钢筋、水泥等原材料进行自检，合格后方可用于路基防护与支挡工程的施工。

6.1.4  坡面防护施工前，应对边坡进行修整，清除边坡上的危石及不密实的松土。

6.1.5  挡土墙施工前，应做好截、排水及防渗设施。

## 6.2 施工过程控制

6.2.1  浆砌片（块）石或混凝土预制块防护

1 路堤防护应在沉降稳定后进行；路堑防护在开挖后及时进行，做到开挖一级，防护一级。

2 路堤边坡防护在完成刷坡后由下往上分级砌筑，路堑边坡防护的砌筑应在每级边坡完成后由下往上砌筑。

3 砌筑前，坡面应整平、拍实。不得有凹凸现象或在低洼处用小石子垫平等现象，以及存在护坡厚度不均等弊端。

4 砌筑石料表面应干净，无风化、裂缝和其它缺陷，石料强度应符合规范要求；砌筑时应平铺卧砌，石料的大面朝下，坡脚坡顶等外露面应选用较大的石块，并加以修整。

5 混凝土预制块应集中统一预制，预制场应按《四川省高速公路工地标准化建设指导意见》有关规定建设。

6 每个施工段应采用拌和机集中拌和砂浆，砂浆应保持适宜的和易性和流动性。

6.2.2  挡土墙

1 基坑开挖

1）基坑开挖应进行详细的测量放线，并标出开挖线。基坑开挖应分段跳槽开挖，边坡稳定性差或基坑开挖较深时，应设置临时支护。

2）基坑开挖时，应核对地质情况，对基底应进行承载力检测。当达到设计的基坑承载力要求时，方可进行下一道施工工序；若不能达到设计基坑承载力的要求，应根据设计要求及有关规范处理，达到设计要求后，方可进行下一道工序的施工。

3）基坑开挖应做好临时防、排水措施，确保基础基坑不受水的浸害。

2 挡土墙基础

1）挡土墙在基础施工前，应做好场地临时排水。土质基坑应保持干燥，雨天施工坑内积水应及时排除；受水浸泡的基底土应全部予以清除，并用满足填筑要求的填料回填（或以砂、砾石夯填）至设计高程。

2）挡土墙基础直接置于天然地基上时，应经检验合格并报监理工程师同意后，方可开始砌筑。有渗透水时，应及时排除；在岩体或土质松软、有水地段，应避开雨季，分段集中施工。

3 挡土墙墙身

1）浆砌片（块）石挡土墙砌筑时必须两面立杆或样板挂线，外面线应顺直整齐，逐层收坡，内外线顺直。在砌筑过程中，应经常校正线杆，以保证砌体各部尺寸符合设计要求。

2）砌筑墙身时，如基底为基岩或混凝土基础，应先将表面加以清洗、湿润，坐浆砌筑。砌筑工作中断后再进行砌筑时，应将砌层表面加以清扫和湿润。

3）砌体应分层坐浆砌筑。砌筑上层时，不应振动下一层，不得在已砌好的砌体上抛掷、滚动、翻转和敲击石块。砌筑完后，应进行勾缝。

4）挡土墙应分段砌筑，工作段的位置宜在伸缩缝或沉降缝之处。各段水平缝应一致；分段砌筑时，相邻段的高差不宜超过1.2m。

5）挡土墙的泄水孔应预先埋设，向排水方向倾斜，保证排水顺畅，不得反倾斜。

6）砌体石块应互相咬接，砌缝砂浆应饱满。砌缝宽度一般不大于3cm（浆砌块石），上下层错缝（竖缝）距离不得小于8cm，并应尽量使每层石料顶面自身形成一个较平整的水平面。

7）砌体出地面后，浆砌强度达到70%以上后，方可进行墙背回填。

8）混凝土挡土墙的浇筑应符合设计和规范要求。当进行分层浇筑时，应注意预埋石笋，连接处混凝土面应凿毛，并在浇筑前清洗干净。

6.2.3  护面墙防护

1 坡面应平整密实，线形顺直。局部有凹陷处，应挖台阶后用与墙身相同的圬工找平，不可回填土石或干砌片石；施工时，应立杆挂线或样板控制，并经常复核，以保持线形顺直，砌体平整。

2 墙基应坚固可靠，当地基软弱时，应报相关部门同意，采取相应的措施进行处理。

3 墙面及两端要砌筑平顺，墙背应设反滤层，且与坡面贴合密实。墙顶与边坡间的缝隙应封严；局部边坡镶砌时，应砌入坡面，表面与周边应平顺衔接。

4 砌体石质应坚硬，严禁使用风化石。砌体必须紧密、错缝，严禁通缝叠砌、贴砌和浮塞。

5 砌筑时，砂浆应饱满密实，采用坐浆挤密施工。养生要及时，砌体勾缝应牢固且美观。

6 砌体砂浆应用拌和机集中拌和，砂浆的和易性、流动性应符合规范要求，随拌随用。

7 按设计要求设置伸缩缝和泄水孔，伸缩缝间隙为2~3cm，施工完成后，用沥青麻絮填塞饱满；泄水孔位置应有利于泄水流向路侧边沟和排水沟，并保持顺畅。当有潜水露出且边坡流水较多的地方，应引水并适当加密泄水孔。

8 砂浆初凝后，应及时进行覆盖养生，养护期一般为5~7天。

6.2.4 锚杆挂网喷射混凝土（砂浆）防护

1 锚杆应嵌入稳固基岩内，锚固深度根据设计要求结合岩体性质确定。锚杆孔深应大于锚固长度20cm。

2 钢筋保护层厚度不宜小于2cm。

3 固定锚杆的砂浆应捣固密实，钢筋网应与锚杆连接牢固。

4 铺设钢筋网前宜在岩面喷射一层混凝土，钢筋网与岩面的间隙宜为3cm，然后再喷射混凝土至设计厚度。

5 喷射混凝土的厚度要均匀，钢筋网及锚杆不得外露。

6 做好泄、排水孔和伸缩缝。

## 6.3 质量检验要求

6.3.1  浆砌片（块）石或混凝土预制块防护

1 砂、片（块）石等原材料或混凝土预制块质量必须符合设计及规范要求。

2 砌筑时，砌块要错缝，浆砌采用座浆挤密，嵌缝砂浆应饱满，无空洞现象。

3 勾缝平顺，缝宽均匀，牢固和美观，无脱落现象。

4 严格按设计设置反滤层及泄水孔，护坡基础地基应符合设计要求。

5 实测项目应按照《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）的规定进行检验。

6.3.2  挡土墙

1 砌体表面平整，砌缝完好、无开裂现象；勾缝平顺、无脱落现象，泄水孔坡度向外，无堵塞现象；沉降缝上下垂直、贯通,施工完后用麻絮沥青填塞。

2 混凝土表面应平整，蜂窝麻面不得超过表面积的0.5%，深度不得超过8mm。

3 位于弯道处的挡土墙应平顺、圆滑、美观。

4 实测项目应按照《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）的规定进行检验。

6.3.3  护面墙防护

参照6.3.2挡土墙质量检验要求。

# 7  预应力锚索（杆）工程

## 7.1 施工准备

7.1.1  施工前，根据锚固工程设计文件进行现场调查与核对。

7.1.2  根据现场情况和设计文件，编制施工组织设计，并按规定报批。

7.1.3  建立健全质量、环保、安全管理体系，并对施工人员进行技术交底和岗前培训。

7.1.4  根据工程施工需要，修建施工场地、临时便道，确保施工现场“三通一平”。

7.1.5  对施工用材料进行检验，确保材料有关性能指标均达到设计和相关规范要求。

7.1.6  施工所需机械设备、测量仪器、检测仪器已进场。

7.1.7  施工现场应设置各种标志牌，如工程概况、安全标示、操作规程、材料标示等。

7.1.8  施工单位需对边坡进行中线、水平、横断面的复测，并按设计图纸在边坡上确定预应力锚索（杆）的位置。

7.1.9  施工作业开始之前，应进行预应力锚索（杆）的基本试验，并向监理工程师和设计代表提交试验报告，待试验报告批准后并经设计锚固参数确认或调整后，方可进行预应力锚索（杆）工程施工作业。锚索（杆）试验孔位置由监理工程师和设计代表现场确定。

## 7.2 施工过程控制

7.2.1  钻孔

1 根据设计文件，将锚孔位置准确测放在坡面上。

2 根据锚固地层类型、锚孔孔径、深度及施工场地条件等选择钻孔设备。严禁采用地质钻机成孔，在易于塌缩孔或卡钻埋钻的地层中，应采用跟管钻进技术。

3 锚孔钻进应采用无水干钻，以防因钻孔施工使坡体地质条件恶化。

4 钻孔过程中，应对地层变化、钻进状态（钻进、钻速）、地下水及一些特殊情况做好现场施工记录。

5 钻孔孔径、孔深应要求满足设计要求。

6 钻孔达到设计深度后，必须稳钻1～2min。钻孔完成后，原则上要求使用高压空气（风压0.2～0.4MPa）将孔内岩粉及水体全部清除孔外。

7 锚孔成孔结束后，需经现场监理工程师检验合格后，方可进行下道工序。同时要求复查锚孔孔位、倾角和方位，全部锚孔施工分项工作合格后，即可认为锚孔钻造检验合格（锚孔底部的偏斜应满足设计要求，可用钻孔测斜仪控制和检测）。

7.2.2  锚索（杆）制作与安装

1 锚筋体材料主要以预应力锚索、预应力锚杆和非预应力锚杆为主。

2 锚筋体的组装

1）锚筋体组装必须搭设组装平台，平台高度不得小于30cm。

2）锚杆组装时，钢筋应平直，除油、除锈处理要合格。锚杆接头采用专用锚杆连接接头，不得采用焊接技术。锚杆体自由段按设计要求采用塑料套管，与锚固段连接处应采用铅丝绑牢和封扎严实，并应满足设计要求，且防腐处理合格。

3）锚索编束时，每根钢绞线或高强钢丝需顺直，要严格依据设计尺寸下料，每股长度误差不得大于±50mm。钢绞线要求采用机械切割，严禁采用电弧切割，需经除油和除锈处理合格，对有死弯、机械损伤及锈坑材料应剔除。同时，要求按设计要求要求进行防腐处理。若采用压力分散型锚索或其他荷载分散型锚索，应严格按照设计相关要求下料和编制。

4）锚索体完成隔离支架与紧箍环的组装后，应在其底端接装导向帽。导向帽尺寸严格按设计要求制作，尺寸制作误差应≤±5mm，接装定位误差应≤±20mm。导向帽采用铁丝绑接牢固，不宜采用焊接方式。

5）当采用二次补充注浆的锚筋体组装时，应同时装放二次注浆管和止浆密封装置；当采用高压劈裂注浆提高地层锚固力时，要求以浆体强度控制开始劈注时间（一次浆强度为5MPa），并注意二次注浆管之锚固段内应设花孔和封塞。

6）压力分散型（拉压复合型）锚索锚固段钢质承载板与挤压套之间要求采用对拉栓接固定，所有钢质材料外露部分表面要求涂刷防锈漆加以保护。挤压套要求进现场挤压抽样试验，抽样数量宜为1%～2%，试验荷载一般不小于200KN；对外锚头所用锚具也必须进行抽样试验，一般抽样数量为3%～5%，并应满足相关技术指标。对于压力散型（压拉复合型）锚索，各单元锚索应有明确可靠的标记，以便采用差异分步张拉。

3 锚筋体自由段的防腐与隔离应严格按照设计要求施做;锚筋体防腐宜采用无黏结预应力筋和压力分散型锚头等技术，以提高自由段的防腐等级和改善锚固段的工作状态。

4 锚固段长度制作允许误差为±50mm，自由段长度除应满足设计要求外，还应充分考虑张拉设备和施工工艺的要求，一般预留超长1.0～1.5m。

5 锚筋体制作完成后，筋股顺直完好，不得有死弯硬折或严重碰割损伤，排列分布与编束绑架应符合设计要求。锚筋自由段防锈漆、防腐油和各项缠绕密封措施应符合设计要求，防锈漆刷盖均匀，不得见黑底；锚筋自由段塑料套管、注浆套管、隔离(对中)支架、紧箍环、以及导向尖壳绑扎捆架应符合设计要求，塑料套管绑扎稳固密塞，具有足够强度，外观完好，无破损修补痕迹；隔离(对中)支架、紧箍环和导向尖壳等分布均匀、定位准确，绑扎结实稳固。并应按锚筋体长度和规格型号进行编号挂牌，使用前需经现场监理工程师认可。

6 锚筋体的储存、运输与吊装应因地制宜拟定方案。组装完成的锚筋体应顺直分开，保证通风干燥。在运输和吊装过程中，应细心操作，不得损伤锚筋体及其防护介质和组成部件。

7 锚筋体放入锚孔前，应检查锚筋体制作质量，并经现场监理工程师认可，确保锚筋体组装满足设计要求。

7.2.3  注浆

锚孔检验合格后，应及时安装锚固体，并进行锚孔注浆，原则上不得超过24h。

1 注浆设备应根据设计要求采用的注浆材料、注浆方式和注浆压力，并结合实际锚固地层情况，综合确定选用相应注浆设备。

2 注浆材料应依据设计图纸要求确定。一般宜选用灰砂比1:1～1:2，水灰比0.38～0.45的水泥砂浆或水灰比0.4～0.45的纯水泥浆，必要时可以加入一定量的外加剂或掺加剂。

3 水泥宜使用普通硅酸盐水泥，必要时采用抗硫酸盐水泥，不得使用高铝水泥。细骨料应选用粒径小于2mm的中细砂；砂的含泥量按重量计不得大于3%；砂中所含云母、有机质、硫化物及硫酸盐等有害物质的含量，按重量计不宜大于1%。拌合水中不应含有影响水泥正常凝结与硬化的有害物质，不得使用污水；永久性锚固工程不得使用

PH值小于4.0的酸性水和硫酸盐含量按SO42-计算超过水重1%的水。必要时，水泥浆中可加入控制泌水或延缓凝结等外加剂，但必须符合产品标准；水泥浆中氯化物的总含量不得超过水泥重量的1%；除二次高压注浆(劈裂注浆)和自由段二次注浆(补充注浆)外，一般不宜采用膨胀剂。

4 注浆浆液应严格按照配合比搅拌均匀，随搅随用，浆液应在初凝前完成，并严防石块、杂物混入浆液。注浆浆体强度不应低于20MPa。

5 锚孔灌浆作业一般宜为孔底返浆方式注浆，直至锚孔孔口溢出浆液或排气管停止排气时，方可停止注浆。

6 注浆作业过程应做好注浆记录。同时，每批次注浆都应进行浆体强度试验，且不得少于两组，保证满足设计浆体强度要求。

7 一次常压注浆分为锚固段注浆和全段一次性注浆两种注浆方式，一般常采用全段一次性注浆。

8 二次补充注浆适用于一次常压锚固段注浆的情况，即在预应力张拉锁定工序完成之后，对锚固体的自由段进行补充充填注浆。

9 根据设计要求，为提高锚固段的抗拔能力，宜采用二次高压注浆，即劈裂注浆。二次高压注浆的注浆材料宜选用水灰比0.45～0.5的纯水泥浆。对锚固体的二次高压注浆，应在一次注浆形成的水泥结石体强度达到5.0MPa进行，注浆压力、注浆数量和注浆时间可根据锚固体的体积及锚固地层情况确定，并分段依次由下至上进行。

7.2.4  张拉锁定与封锚

1 锚筋的张拉必须采用专用设备，作业前应对张拉机具设备进行标定，锚筋锁定工作应采用符合技术要求的机具。对锚杆的张拉锁定，根据设计要求，亦可使用简易张拉方式和相应锁定器具。

2 锚筋张拉应遵守下列规定：

1）锚斜托台座的承压面应平整，并与锚筋的轴线方向垂直。

2）锚具安装应与锚垫板和千斤顶密贴对中，千斤顶轴线与锚孔及锚筋体轴线在一条直线上，不得弯压或偏折锚头，确保承载均匀同轴，必要时可用钢质垫片调整。

3）锚固体与台座砼强度均达到设计强度的80%以上时，方可进行张拉。

4）锚筋张拉应按一定程序进行，锚筋张拉顺序，还应考虑邻近锚孔的相互影响。

5）锚筋正式张拉之前，应取设计张拉力值的10%～20%对锚筋进行1～2次预张拉，以确保锚固体各部分接触密贴，锚筋体顺布平直。

6）永久锚筋张拉控制应力不应超过其极限应力值的60%，临时锚筋张拉控制应力不应超过其极限应力值的65%。

3 锚筋张拉程序应严格按照设计要求作业。

4 锚筋张拉至设定最大张拉荷载值后，应持荷稳定10～15min，然后卸荷进行锁定作业。锁定使用锚具和夹片应符合技术标准与质量要求。若发现有明显预应力损失，应及时进行补偿张拉。

5 锚筋锁定后，需用机械切割余露锚筋，严禁用电弧烧割，并应留长5～10cm外露锚筋，以防拽滑。最后用水泥净浆注满锚垫板及锚头各部分空隙，并按设计要求封锚处理，封锚砼宜不低于20MPa，防止锈蚀并兼顾美观。

7.2.5 锚索（杆、地梁）框架

1 框架梁钢筋绑扎、砼浇筑。

1）根据设计图纸要求，对锚孔位置及框架放线定位，并应满足要求。

2）依据设计图纸的框架竖梁、横梁尺寸及模板厚度，精确挖出竖梁、横梁肋轮廓。且坡面必须刻槽，深度满足设计图纸要求。

3）在施工安置框架钢筋之前，先要清除框架基础底浮渣，并对梁底地基砂浆调平，保证基础密实、平整。

4）模板拼装要平整、严密、净空尺寸准确，符合设计要求。模板表面刷隔离剂，便于脱模。

5）钢筋绑扎接头需错开，同一截面钢筋接头数不得超过钢筋总根数的1/2，且有焊接接头的截面之间的距离不得小于1m。

6）灌注砼前，必须将锚具中的螺旋钢筋、波纹管(宜用钢质)和锚垫板按设计要求固定在地梁或立柱的钢筋上，方向与锚孔方向一致，摆放平整，再一起现场浇注、振捣，尤其在锚孔周围，钢筋较密集处，应仔细振捣，保证质量。

7）框架应分片施工，每片由两至三根立柱及其横梁、顶梁组成。两相邻框架接触处(横梁、顶梁)留2 cm宽伸缩缝，用浸沥青木板填塞。

2 现浇混凝土框架梁，锚固板应达到设计强度的70%后，方可进行锚索张拉。

## 7.3 质量检验要求

7.3.1  锚固工程开工前应对锚索（杆）进行性能试验（破坏性抗拔试验），以确定锚索（杆）的极限承载力，检验锚索（杆）在超过设计拉力并接近极限拉力条件下的工作性能和安全程度，以便在正式使用前调整锚索（杆）结构参数或改进锚索（杆）的制作工艺，保证施工质量。

7.3.2  进场的钢绞线（钢筋）必须验明其产地、生产日期、出产日期、型号规格、并核实生产厂家的资质证书及其各项力学性能指标，同时必须进行抽样检验，确保其各项参数达到锚固施工要求。

7.3.3  锚索体钢绞线表面应没有损伤、没有锈蚀。

7.3.4  按设计要求选择水泥浆体材料，并对进场水泥复查力学性能。

7.3.5  锚孔的孔位、孔径、孔深和倾角等应符合施工图设计要求。

7.3.6  锚索张拉前应对张拉设备进行鉴定，孔口支撑墩尺寸和混凝土强度应满足张拉要求，在张拉过程中应仔细观察锚索应力的变化，如发现明显的松弛，应分析原因并采取措施。

7.3.7  压浆过程中应详细的记录水泥浆用量，一般实际用量应高于计算用量的20%，孔口应流出灰浆。如用浆量太大，应做好记录，根据实际情况，判别是否由岩层裂隙或空洞造成。

7.3.8  锚索地梁或框架外观应顺直、美观，无麻面。

7.3.9  实测项目应按照《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）的规定进行检验。

# 8  路基安全施工与环境保护

## 8.1 一般规定

8.1.1  工程开工前，必须进行现场调查，根据施工地段的地形、地质、水文、气象、环境等，制订相应的安全技术和环境保护措施。施工中应及时掌握气温、雨雪、风暴、汛情等预报，做好防范工作。

8.1.2  路基施工前，应了解施工范围内地下埋设的各种管线、电缆、光缆等情况并与相关部门联系，制订合理的安全保护措施。施工中如发现有危险品及其它可疑物品时，应立即停止施工，报请有关部门处理。

8.1.3  应按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志。施工现场应设置醒目的安全、警示标志和安全防护设施。

## 8.2 安全施工

8.2.1  路基施工应制订安全预案，具备安全生产条件，确保施工安全。

8.2.2  施工现场的临时用电，应严格执行现行的《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）。夜间施工时，现场应设有保证施工安全要求的照明设施。

8.2.3  施工便道、便桥应设立警示和交通标志，必要时应设专人维护、指挥交通。施工车辆必须遵守道路交通法规。

8.2.4  施工作业人员，必须遵守本工种的各项安全技术操作规程。作业人员、进入现场人员必须按规定佩戴和使用劳动防护用品。由人工配合机械进行辅助作业时，作业人员应注意观察，严禁在机械正在作业的范围内进行辅助作业。

8.2.5  多台机械同时作业时，各机械之间应注意保持必要的安全距离。机械在路基边坡、边沟、基坑边缘、不稳定体（地段）上作业时，应采取必要的安全措施。

8.2.6  在靠近结构物处挖土时，必须采取安全防护措施。对于在路基范围内暂时不能迁移的结构物，应留出土台，土台周围应设警示标志。

8.2.7  结构物基坑开挖，应根据土质、水文和开挖深度等选择安全的边坡坡度或支撑防护，在施工过程中进行监测，并及时采取相应的处理措施。开挖弃土或坑边材料的堆放不得影响基坑的稳定。沟槽（基坑）开挖深度超过2m时，其边缘上面作业应按高处作业要求进行安全防护并设置警告标志。开挖沟槽（基坑）位于现场通道或居民区附近时，应设置安全护栏。

8.2.8  采用围堰法施工沿河路基防护基础时，应制订针对出现洪水、渗漏水、流砂、涌砂、围堰变形等情况的安全预案。

8.2.9  作业高度超过1.2m时，应设置脚手架，脚手架应通过专业设计，必须进行强度、刚度及稳定性等方面的验算。施工过程中，对脚手架应经常检查，发现松动、变形或沉陷应及时加固。

8.2.10  用提升架运送石料时，应有专人指挥和操作，严禁超负荷运行。严禁使用提升架载人。临时起吊设备的制作、安装必须符合国家相关规定。

8.2.11  砌筑作业时，脚手架下不得有人操作及停留，不得重叠作业。严禁在坡面上行走，不得采用从上向下自由滚落的方式运输材料。

8.2.12  喷浆作业时，应密切注意压力表变化，出现异常时，应停机、断电、停风，并及时排除故障。作业区内严禁在喷浆嘴前方站人。

8.2.13  预应力张拉时，预应力张拉设备必须安装牢固，千斤顶近旁严禁站人，无关人员不得进入现场。

8.2.14  预制构件安装前，应根据现场条件制订详细的吊装方案，所有超重设备必须符合国家关于特种设备的安全管理规定。

8.2.15  拆除作业应制订安全可靠的拆除方案。拆除的废弃物应运到指定地点。

8.2.16  爆破作业

1 进行爆破工程设计时，应制订安全技术操作规程，爆破作业应严格执行现行《爆破安全规程》（GB6722-2011），确保爆破安全。

2 爆破作业人员必须持证上岗。进行爆破器材保管、加工、运输及爆破作业的人员，不得穿戴易产生静电的衣物。

3 爆破器材应按规定要求进行检验，失效和不符合技术条件要求的不得使用。

4 选择炮位时，炮孔应避开正对的电线、路口、结构物，严禁在残眼上打孔。

5 爆破时，应清点爆炸数与装炮数量是否相符。发生哑炮时，必须按相关规定进行处理。如发现危坡、危石等，应按规定及时处理，未处理前，应在现场设立警戒或危险标志，无关人员不得接近。

6 清方过程中，发现有哑炮、残药、雷管时，必须及时请爆破人员进行处理。

7 已装药的炮孔必须当班爆破。

8 夜间不宜进行爆破作业。遇雷雨时应停止爆破作业，所有作业人员应立即撤离爆破区。

## 8.3  环境保护

8.3.1  防止水土污染和流失

1 施工前，应制订相应的预防水土污染和水土流失措施，考虑土地资源的合理利用，缩短临时占地使用时间。

2 在崩塌滑坡危险区和泥石流易发区，严禁取土、挖砂、采石。

3 施工过程中，各种排水沟渠的水流不得直接排放到饮用水源、农田、鱼塘中。

4 不得随意丢弃生产及生活垃圾，垃圾的掩埋或处理，应按当地环保部门的要求进行。不得随意排放含油废水及生活污水。

5 使用工业废渣填筑路基，当废渣中含有可溶性有害物质，可能造成土质、水污染时，应采取措施，予以处理。

6 在自然保护区、森林、草原、湿地及风景名胜区进行施工时，应遵守国家环境保护的相关规定。

路   面   篇

# 9  驻地及冷、热拌场建设

## 9.1 项目经理部

9.1.1  经理部驻地建设临时租地一般为20亩左右，分为办公区、生活区、机具设备材料区，场地需平整硬化，表面可浇筑水泥砼或砖砌，做好用电、用水措施，通讯、上网、有线电视等功能规划要整齐、合理、井井有条。场地平整含场地填挖、碾压平整。围墙高2米，可采用砖砌或铁丝网。

9.1.2  经理部用房采取组合式活动房，保温隔热，房内应贴地板砖或强化木地板。卧室用具含床、桌子、床上用品、柜子等必要生活用品。

9.1.3  会议室配置能容纳30-40人开会设施含会议桌、椅子等。

9.1.4  试验室配置组合式平柜，布置清爽、干净。

9.1.5  活动室配置满足雇员业余文化生活，配置大屏幕彩电、乒乓球桌、健身器材，不少于2000册图书、报刊、杂志。

9.1.6  食堂配置标准化，干净卫生，厨具按组合式配置，餐桌不少于10张。

9.1.7  浴室要有冷热水供应，同时能容纳20人洗浴，需每个位置隔断。

9.1.8  厕所要有自动冲水系统，每个位置需隔断，封闭处理好排污，不得污染环境。

9.1.9  施工工点驻地建设根据实际情况选点配置。

9.1.10 进出道路及场地硬化，绿化率达20％，做好排水、污水和垃圾处理。

9.1.11 施工单位进场后，业主将选择其中一家做驻地建设标准化建点，其余单位将按照此标准建设。

## 9.2 冷拌合场

9.2.1  在高速公路路面施工中，一般按10公里左右设置一处冷拌场，水泥稳定拌合机产量大于400T/h，一套联合破碎机对应一台冷拌机，以便集料组成稳定。

9.2.2  冷拌场一般占地15~20亩，分为成品料区，集料生产区，运输车等料区。

9.2.3  整个冷拌场场地必须硬化，成品料区各级材料分级隔离，隔墙高度一般在5米左右，可采用片卵石混凝土 、浆砌片卵石，下部2米宽度0.5~0.8米，中部宽度0.3~0.5米，上部1米可用砖砌，冷拌场场地坡度为4%~5%，在成品料区口应设置排水沟，场地周边要有完善排水系统。

9.2.4  细集料0~2.36，2.36~4.75两级料要进行搭篷遮盖，防止雨淋。

9.2.5  要有醒目标识注明各级料规格。

9.2.6  冷拌场场地布置要求整洁，成品料进场和拌合料运输出场互不干扰，各级料不得出现窜料现象。

## 9.3热拌合场

9.3.2  在高速公路沥青路面施工中，一般按30公里左右设置一处热拌场，热拌场产量每小时200~300T，占地面积80亩~120亩。

9.3.3  热拌场布置一般粉为工作区、拌和区、成品料区，沥青区，集料加工区，要考虑地形、风向、排水、物流等因素。

9.3.4  整个热拌场场地必须硬化，成品料区各级材料分级隔离成品料区划分应根据所需的材料品种、规格进行合理规划，隔墙高度一般在3~5米左右，可采用片、卵石混凝土，浆砌片卵石，成品料区有3~4％横坡，料区口应设置排水沟。整个场地进行排水系统设计，做到不积水，雨天能迅速排除雨水。

9.3.5  0~2.36、2.36~4.75两级料，要搭建遮盖，防止雨水淋湿，采用袋状矿粉，必须盖专用矿粉室，一定要密封，不得有雨水和地面水侵入，以防矿料潮湿结块。

9.3.6  场地硬化一般采用水泥稳定料处理，表面几公分水泥用量加大，以增加表面强度，热拌机试机试拌的沥青混合料可铺筑在场内道路。

# 10  路面工地试验室

## 10.1 总体要求

10.1.1  试验室面积一般在300m2以上，分为办公区、原材料试验室、水泥稳定混合料室、沥青及混合料室、整个布置要求整洁，试验柜要求为组合式。

10.1.2  试验室各种仪器操作程序应上墙，各种仪器设备应专人负责使用、管理。

## 10.2人员配置

试验室一般配置试验室主任1人、试验工程师2人，试验工5-6人。

## 10.3设备配置

10.3.1  集料试验设备

主要包括：标准筛、粗集料干捣实试验仪，砂当量仪、天平、浸水天平、烘箱、容量筒、容量瓶、压力机等。

10.3.2  沥青试验设备

主要包括：沥青针入度仪、沥青延度仪、软化点仪、粘度仪、薄膜烘箱、恒温水浴、温度计。

10.3.3 混合料试验

主要包括：马歇尔试件击实仪、马歇尔稳定度仪、切割机、轮辙试验仪、最大理论密度仪、沥青混合料抽提仪、恒温冰箱、恒温水槽、沥青混合料拌合机、水泥稳定混合料振动成型实验仪、水泥稳定混合料电动击实仪

10.3.4  路面检测设备

主要包括：路面弯沉仪、连续式平整度仪、现场钻芯机、路面构造深度仪、路面渗水仪。

10.3.5  设备要求

各个设备安装完成后需由质检单位进行标定后方可使用。

马歇尔试件击实仪能自动记数，质量稳定；

沥青混合料拌和机温度、时间、拌合速度稳定；

马歇尔稳定度仪，能自动记录和打印试验结果。

## 10.4试验内容

10.4.1  粗集料试验

主要试验项目包括：集料的密度和吸水率、集料压碎值、集料磨耗值和磨光值、沥青粘附性试验、坚固性、针片状含量、含泥量、分级和级配组成。

粗集料要求颗粒形态接近立方体，洁净，无风化颗粒和杂质。

10.4.2  细集料试验

主要试验项目包括：表观密度、含泥量、砂当量、棱角性。

细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质、有适当的级配。

10.4.3  混合料试验

主要试验项目包括：沥青混合料标准密度试验、沥青混合料最大理论密度试验，马歇尔稳定度试验、沥青混合料车辙试验、沥青混合料水抗性试验等。

# 11  原材料生产与管理

## 11.1原材料要求

11.1.1  水泥稳定碎石原材料应充分利用当地材料合理选材，节约资源，沿线石灰岩、花岗岩、卵砾石均可作为加工碎石的原材料，集料的压碎值小于30%。

11.1.2  开采片石前，应清除料场表面覆盖层和风化层后才能进行开采，选用新鲜，干净，强度符合要求的片石，泥土和风化软弱石不得混入。选用卵石轧制，在河滩取料应进行筛分，卵石粒径不得小于5cm。

11.1.3  沥青路面合理利用当地材料，辉长岩、玄武岩、石灰岩、卵砾岩等符合规范要求的粗集料的技术要求。要求原材料材质的均匀，不得含有软质材料和其它杂质成分。

采用卵石为原材料，在河滩应先进行筛分，冲洗干净，卵石的粒径不得小于8cm。

## 11.2碎石加工设备

11.2.1  碎石加工采用联合破碎设备，由喂料机、破碎机、吸尘机、筛分机、输送机组成，每小时产量不得低于100T。

11.2.2  碎石加工采用三级破碎方式

粗碎：采用颚式破碎机，出料粒径为10cm~20cm。

中碎：采用圆锥破碎机，反击式破碎机、锤式破碎机，出料粒径5cm~8cm。

细碎：采用反击式破碎机、冲击式破碎机，出料为成品料。

各级破碎机的选择与原材料的强度，品质有关系，力求成品料形状为立方形，针片状少。

11.2.3  对于采石场爆破生产的片石，要求干净，不得含有风化石、泥土、草根树皮。否则应进行筛选和水洗。对于卵砾石原材料，应进预筛、选取粒径大卵砾石进行扎制，为了减少成品料粉尘含量和环保需要，联合破碎机必须配置吸尘设备或清洗设施。

## 11.3碎石质量控制

11.3.1  碎石分级

碎石轧制分级一般应与拌合机热料仓数量一致，轧石所用的振动筛尺寸与热料振动筛尺寸保持一致。

水泥稳定碎石分级为5级0~2.36、2.36~4.75、4.75~9.5、9.5~19、19~26.5。

AC25分为5级：0~2.36、2.36~4.75、4.75~9.5、9.5~19、19~26.5

分为6级：0~2.36、2.36~4.75、4.75~9.5、9.5~13.2、13.2~19、19~26.5

AC20分为5级：0~2.36、2.36~4.75、4.75~9.5、9.5~16、16~19

分为6级：0~2.36、2.36~4.75、4.75~9.5、9.5~13.2、1.32~16、16~19

AC16分为5级：0~2.36、2.36~4.75、4.75~9.5、9.5~13.2、13.2~16

AC13分为4级：0~2.36、2.36~4.75、4.75~9.5、9.5~13.2

振动筛最大筛孔尺寸与碎石尺寸对应如下列：

2.36  4.75    9.5    13.2     16    19   26.5

振动筛筛子 3     6     11     16      19    21    29

11.3.2  碎石质量控制

碎石生产的质量主要集料颗粒形状方正，针片状较少，各级料颗粒组成稳定，含上一级和下一级颗粒较少，要求每级料含其它颗粒组成不超过5%，0—2.36细级料中含粉尘量少。

进碎石机的原材料必须干净，不得含有泥土、软石，集料从细破到振动筛之前，从皮带取样，在试验室进行筛分，分析各级料的比例，当与沥青混合料配合比出入较大时，可采用调节各破碎机进料与出料口尺寸或把富余的集料回轧或制砂，避免浪费。

碎石机每天生产的成品料，都要取有代表的样品，进行筛分试验，检查针片状颗粒含量，各级料的每个筛孔通过量，0—2.36中含粉尘量。一般应小于8％，若发现某筛孔的通过量有变化时，应分析原因，及时校正。

当生产碎石材料发生异常时，应检查颚破的颚板是否需要更换，调整排料口尺寸，反击破板锤是否需要更换，反击板是否严重磨损，调整反击板与板锤之间的间隙大小。检查振动筛是否堵塞、磨损。

# 12  级配碎石垫层施工

## 12.1材料要求

碎石最大粒径不应超过26.5mm，碎石材料分为5级0-2.36、2.36-4.75、4.75-9.5、9.5-19、19-26.5集料压碎值应不大于30%，针片状含量小于20%，采用卵石加工的集料破碎而2个及以上应达到20%，0-2.36细集料含0.075m下的粉尘小于12%，集料中小于0.6mm的颗粒，液限小于28%，塑性指数小于6。

## 12.2设备要求

级配碎石拌合设备采用水泥稳定拌合机，冷料仓配置6个，摊铺机采用稳定土摊铺机或沥青混合料摊铺机，压路机为大于18吨全液压单钢轮振动压路机，11吨双钢轮压路机，14吨胶轮压路机，全自动洒水车。

## 12.3级配碎石混合料配合比设计

为了减少离析，集料最大粒径控制在26.5mm，其级配范围

| 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 66-80 | 44-56 | 37-48 | 31-41 | 28-38 | 18-28 | 12-20 | 8-14 | 5-11 | 3-9 | 0-6 |

12.3.1  级配碎石混合料采用重型击突方法进行设计，确定数值含水量在级配碎石混合料组成设计中，在级配范围内按粗、中、细三种级配做试验，确定三种级配的数值含水量和CBR值。

12.3.2  对每种级配选取5个含水量进行重型击突试验，确定级配碎石数值含水量及最大平整度。

12.3.3  对在数值含水量下成型的试件，测定试件4天，饱水的CBR值。

12.3.4  CBR值不小于100%。

## 12.4 铺筑试验段

由于各个施工单位的施工设备不同，施工工艺也有差异，在大面积施工作业前，要铺筑300米长的试验段以确定相应合理，有效的施工工艺和相互人员互相协调能力。

12.4.1  技术交底与技术培训

组织技术人员、试验员、机械操作手、控制室人员、运料车驾驶员。等参与施工的人员进行培训，明确各自工作职责，讲解各工序，各工种的关健点，各施其职，各负其责，确定前场，后场负责人。

12.4.2  试验段目的

1 确定粗、中、细三种级配在现场实施的效果，以选择大面积施工采用水泥稳定混合料级配

2 确定材料松铺系数

3 确定拌和机械参数

4 确定含水量控制办法

5 确定压实机械组合、压实工艺

6 确定拌和、运输、摊铺、碾压、机械协调与配合

7 确定每一作业段的合适长度

12.4.3  试验的总结

通过试验路段的铺筑，需进行总结，对试验段出现的设备、人员、协调、工序等问题应进行整改，以便进行大面积施工。

## 12.5施工质量控制

12.5.1  对下承面的要求：在摊铺级配碎石垫层之前，应对路基进行整形，压实，清除浮土及杂物，路基顶面标高及压实度应符合规范要求，否则应进行处理，路基顶面要求平整密实，无松软部分和坑槽现象，弯沉值满足设计要求。

12.5.2  施工放样

在路基顶面恢复中线，直线段每10米，平曲线段每5m，并在两侧边缘外设边桩，要求进入路面施工，从路基顶面到底基层、基层、沥青面层，中桩放样位置保持固定。

12.5.3  纵面基准面选择

1 摊铺级配碎石垫层时，一般采用悬挂钢丝绳为基准线，在摊铺过程中，除了控制摊铺厚度外，应使压实后标高符合设计要求。

2 直线摊铺，每10m设置1个支承桩，弯道摊铺时，每5m设置一个支承桩，支承桩距摊铺边缘一般不超过20cm。

3 基准线采用钢丝绳，每个张拉段200m左右，其张紧力800-1000N。

4 基准线悬挂高度为

h=Kh1+△h

h—基准线悬挂高度

K—松铺系数

h1—摊铺层的设计标高与下一层标高之差

△h—10cm左右

5 基准线设置后，需要专安排人负责不断检查，主杆是否偏移、松动，钢丝绳是否下垂。发现问题，应及时修正。

12.5.4  级配碎石混和料拌和

应采用中心站集中拌和，在正式拌和之前，必须先调试所用的厂拌设备，使混合料的颗粒组成和含水量（应根据施工气温调整最佳含水量）都达到规定的要求，当集料的颗粒组成发生变化时，应及时调试材料的配合比。

12.5.5  级配碎石混合料运输

1 运输车辆载重大于15T，运输车数量能保证摊铺机前有5台待卸。

2 运输车装料时，车辆应移动位置，使装料均匀，减少离析。

3 运输车出厂时，应用篷布进行覆盖，防止表层混合料水分散失。

12.5.6  级配碎石混合料摊铺

1 采用专用稳定土摊铺机，也可以采用沥青混合料摊铺机，必须具有牵引力大，配备振捣梁和自动找平装置。若受条件所限采用平地机施工，施工时应尽可能减少混合料离析，摊铺时应设专人对已发生离析的部分，及时换新的混合料消除离析现象。

2 使用摊铺机摊铺前，应对熨平板进行拉线校核，若熨平板有变形现象应及时更换，或校正。

3 摊铺机作出速度选择与配套的拌合机生产能力有关，避免摊铺机时停机时开，时快时慢，保持摊铺机连续恒速地铺筑。

4 运输车卸料时，应缓慢后退到摊铺机前，轻轻接触摊铺机。挂空挡，向摊铺机收料斗缓慢卸料，摊铺机边摊铺边推动运料车前进，第一辆车卸料完毕后立即离开，同时第二辆运料车倒退，离摊铺机20~30cm时停止挂空挡，同时准备卸料，使新料与料斗余料混和，以保持摊铺机均速不间断作业。

5 摊铺机的料斗侧板不得频繁翻起，避免摊铺时产生离析。

6 在摊铺机后有专人处理级配碎石混合料离析，铲除离析部分，用新的混合料填补。

12.5.7  级配碎石层碾压

1 每一作业段需配置不小于18T振动压路2台，14T压路机或胶轮压路机1台。碾压速度一般控制在3km/h左右。

2 初压，级配碎石混合料摊铺后应尽快完成初压，以减少水分散失，第一遍采用静压方式，用钢轮压稳压一遍。

3 复压，采用振动压路机，先采用振动压路机弱振一遍，再用振动压路机强振2~3遍。

4 终压，采用 2台钢轮压路机或轮胎压路机静压一遍。

5 严禁压路机碾压时急刹车和调头，碾压过程中保持级配碎石混合料表面湿润，出现弹簧，松散现象应及时挖除，重新换新混合料处理。

6 从级配碎石混合料开始拌和到碾压结束时间应控制在2小时内。

12.5.8  级配碎石纵、横向接缝处理

1 每天最后一段横向工作缝，在已碾压完毕的级配碎石，用3m直尺检查纵向平整度，确定清除长度，沿垂直于中心线清除多余的混合料，修整垂直面，以便下次摊铺时接缝平顺。

2 纵横接缝的处理应采用搭接拌和，整平后一起进行碾压密实。

12.5.9 级配碎石管养

1 级配碎石摊铺碾压完毕，并经压实度检查合格后，应封闭交通，严禁车辆通行。

2 如条件许可，级配碎石垫层完成后应尽快摊铺底基层。

## 12.6质量检验

12.6.1 级配碎石原材料实验项目

表12.6.1 级配碎石原材料实验项目

| 实验项目 | 材料名称 | 目的 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含水量 | 集料 | 确定原始含水量 | 每天测2个样品 |
| 颗粒分析 | 集料 | 确定级配是否符合要求、确定材料配合比 | 每2000m3 测2个样品 |
| 压碎值 | 碎石 | 评定碎石抗压碎能力 | 使用前测2个样品 |
| 塑性指数 | 细集料 |  | 每2000m3 测2个样品 |
| 针片状颗粒含量 | 粗集料 | 确定粗集料质量 | 每2000m3 测2个样品 |
| 0．075mm以下含量 | 细集料 | 确定细集料含0.0075以下多少 | 每500m3 测2个样品 |

12.6.2 级配碎石实验项目

表12.6.2 级配碎石实验项目

| 项目 | 目的 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 混合料级配 | 检查混合料级配是否符合设计配合比 | 每2000m2 1次 |
| 含水量 | 检查含水量是否是最佳含水量 | 根据现场观察确定，随时试验 |
| 压实度 | 压实度是否符合要求 | 每一作业段或不超过2000m2 检查6处以上 |
| 抗压强度 | 检查水泥稳定混合料强度是否符合要求 | 每一作业段或每2000m26个或9个试件 |

# 13  水泥稳定底基层、基层施工

## 13.1原材料要求

13.1.1  水泥宜采用硅酸盐水泥，初凝时间应大于4h，终凝时间应在6h以上，不应使用快硬水泥，早强水泥以及已受潮变质的水泥，宜采用标号32.5级水泥，抗压强度大于11.0Mpa，抗折强度（3天）大于2.5Mpa。

13.1.2  碎石最大粒径不应超过26.5mm，一般分为5级

4级：0-2.36  2.36-4.75   4.75-9.5  9.5-26.5

5级：0-2.36  2.36-4.75   4.75-9.5  9.5-19  19-26.5

碎石的压碎值小于30%，粗集料针片状颗粒含量小于20%，采用卵石加工的粒集料破碎面2个及以上应达到80%，细集料含0.075以下的粉尘小于10% 。

13.1.3 水，一般饮用水都可以使用，如遇可疑水源，应委托有关部门化验鉴定。

## 13.2机械设备配置

稳定土拌合设备生产能力为500T/h，带电子秤自动计量，配备不少于5个料仓；配备自动称量的水泥罐2个，冷料仓宽度大于4.2米，冷料仓之间有不低于1.5米钢板隔离，拌缸长度大于4米；拌合楼每天产量电脑自动储存并输出书面报告。

静态≥18T/32T稳定土摊铺机摊铺宽度≥7.0m、摊铺厚度≥20cm、液压自动调节；配备足够钢模板洒水车≥20t自卸汽车台。

## 13.3 混合料配合比设计

13.3.1  为了便于碎石生产和堆放，水泥稳定底基层与基层集料粒径与分级一致，为了减少水泥稳定碎石施工离折，集料最大粒径控制在26.5mm，水泥稳定碎石底基层和基层根据试验采用同一级配，只是水泥用量不同。

13.3.2  为了减少水泥稳定碎石底基层、基层的裂缝，在级配设计中通过降低4.75mm的通过率，增加粗集料含量，形成骨架密实结构，特别是减少0.075mm通过率，降低水泥用量提高半刚性材料的抗裂能力。

在混合料组成设计中，在级配范围内按粗、中、细三种级配做试验，确定三种级配的最佳含水量和水泥用量，通过试验摊铺、压实、检测确定采用哪种级配。

13.3.3  建议水泥稳定底基层强度要求，7天龄期无侧限抗压强度代表值大于2Mpa，不超过3Mpa。

建议水泥稳定基层强度要求，7天龄期无侧限抗压强度代表值大于3Mpa，不超过4.5Mpa。

13.3.4  选择不同的水泥剂量一般为2.5% 、3.0% 、3.5% 、4.0% 、4.5% ，粗、中、细三种级配不同的水泥剂量通过击实试验确定各种混合料的最佳含水量和最大干密度。

13.3.5  按98%的压实度，分别计算不同水泥剂量的试件应有的干密度。

13.3.6  按最佳含水量和计算得到的干密度制备强度试验的试件，试件数量一般考虑12个，其中3个为拌合延迟时间4小时后再成型。

13.3.7  试件在25±2ºC的养生温度下保湿养生6d，浸水1d后，应进行无侧限抗压强度试验。

13.3.8  根据强度标准选定合适的水泥剂量。该水泥剂量的试件室内试验结果的平均抗压强度应符合下列公式的要求。

≥ R d／（1－ZaCv）

Rd— 设计抗压强度

Cv—试验结果的偏差系数

Za—1.645

## 13.4试验路铺筑

由于各个施工单位的施工设备不同，施工工艺也有差异，在大面积施工作业前，要铺筑300米长的试验段以确定相应合理，有效的施工工艺和相互人员互相协调能力

13.4.1  技术交底与技术培训

组织技术人员、试验员、机械操作手、控制室人员、运料车驾驶员。等参与施工的人员进行培训，明确各自工作职责，讲解各工序，各工种的关健点，各施其职，各负其责，确定前场，后场负责人。

13.4.2  试验段目的

1 确定粗、中、细三种级配在现场实施的效果，以选择大面积施工采用水泥稳定混合料级配

2 确定材料松铺系数

3 确定拌和机械参数

4 确定水泥剂量，含水量控制办法

5 确定压实机械组合、压实工艺

6 确定拌和、运输、摊铺、碾压、机械协调与配合

7 确定每一作业段的合适长度

13.4.3  试验的总结

通过试验路段的铺筑，需进行总结，对试验段出现的设备、人员、协调、工序等问题应进行整改，以便进行大面积施工。

## 13.5施工过程控制

13.5.1  对下承面的要求

1 在摊铺底基层之前，应对路基进行整形，压实，清除浮土及杂物，路基顶面标高及压实度应符合规范要求，否则应进行处理，路基顶面要求平整密实，无松软部分和坑槽现象。

2 在摊铺基层之前，应对底基层表面进行清扫干净，或者用空压机进行吹扫，洒水湿润后，用水泥喷浆机喷洒水泥浆。

13.5.2  施工放样

在路基顶面和底基层恢复中线，直线段每10米，平曲线段每5m，并在两侧边缘外设边桩，要求进入路面施工，从路基顶面到底基层、基层、沥青面层，中桩放样位置保持固定。

13.5.3  纵面基准面选择

1 摊铺底基层，基层时，一般采用悬挂钢丝绳为基准线，在摊铺过程中，除了控制摊铺厚度外，应使压实后标高符合设计要求。

2 直线摊铺，每10m设置1个支承桩，弯道摊铺时，每5m设置一个支承桩，支承桩距摊铺边缘一般不超过20cm。

3 基准线采用钢丝绳，每个张拉段200m左右，其张紧力800-1000N。

4 基准线悬挂高度为

h=Kh1+△h

h—基准线悬挂高度

K—松铺系数

h1—摊铺层的设计标高与下一层标高之差

△h—10cm左右

5 基准线设置后，需要专安排人负责不断检查，主杆是否偏移、松动，钢丝绳是否下垂。发现问题，应及时修正。

13.5.4  水泥稳定碎石混和料拌和

1 水泥稳定碎石混合料拌和就是根据试验确定的配合比，各级料的比例，水泥剂量 ，最佳含水量拌制均匀、稳定的混合料。

2 根据各级原材料的含水量确定拌和机的加水量，根据施工气温条件调整含水量。

3 当原材料颗粒组成发生变化，应及时调整各冷料仓比例。

4 严格控制水泥剂量，防止水泥用量忽多忽少，不稳定现象。

5 保持拌和机稳定连续生产。

13.5.5  水泥稳定混合料运输

1 运输车辆载重大于15T，运输车数量能保证摊铺机前有5台待卸。

2 运输车装料时，车辆应移动位置，使装料均匀，减少离析。

3 运输车出厂时，应用篷布进行覆盖，防止表层混合料水分散失。

13.5.6  水泥稳定混合料摊铺

1 采用专用稳定土摊铺机，也可以采用沥青混合料摊铺机，必须具有牵引力大，配备振捣梁和自动找平装置。

2 可以采用一台摊铺机摊铺，也可以采用两台摊铺机同时摊铺。

3 摊铺前，应对熨平板进行拉线校核，若熨平板有变形现象应及时更换，或校正。

4 摊铺前，要调整熨平板初始仰角，并通过实际摊铺厚度去检验，一旦确定了熨平板工作仰角后，摊铺厚度和混合料组成不变时，一般不再调整。

5 布料螺旋与熨平板前缘和摊铺厚度，骨料粒径有关系，厚度越大、骨料粒径也大、布料螺旋与熨平板距离调大。

6 摊铺机螺旋布料器高度的调节，由于摊铺基层、底基层厚度较大，一般螺旋布料器设置在高位。

7 摊铺机作出速度选择与配套的拌合机生产能力有关，避免摊铺机时停机时开，时快时慢，保持摊铺机连续恒速地铺筑。一般速度在0.5m/min~ 1.5m/min。

8 摊铺作业时，作业速度均匀一致。摊铺机连续均匀供料，螺旋输料器转速均匀，保持熨平板料料位均匀一致。合理选择振动系统的振动力和频率。

9 运输车卸料时，应缓慢后退到摊铺机前，轻轻接触摊铺机。挂空挡，向摊铺机收料斗缓慢卸料，摊铺机边摊铺边推动运料车前进，第一辆车卸料完毕后立即离开，同时第二辆运料车倒退，离摊铺机20~30cm时停止挂空挡，同时准备卸料，使新料与料斗余料混和，以保持摊铺机均速不间断作业。

10 摊铺机的料斗侧板不得翻起，避免摊铺时产生离析。

11 要有专人指挥运料车倒车、停车、倒料。并要注意机械安全。

12 在摊铺机前，有专人清扫运料车撒落的材料，特别是摊铺机履带位置行走部位，以免影响平整度。

13 在摊铺机后有专人处理水泥稳定碎石混合料离析，铲除离析部分，用新的混合料填补。

14 对于底基层或基层厚度大于25cm，可以采用分层摊铺方式，下层按15cm厚摊铺碾压，待养护期过后再摊铺上面。也可以采用两次摊铺，一次成型方式先摊铺15cm厚下层，碾压完毕后，摊铺机后退到起点，再摊铺第二层，两层摊铺碾压成型时间控制在3小时内，一般每一作业长度在80～100米。

图13.5.1 水泥稳定混合料摊铺

13.5.7 水泥稳定碎石基层底基层碾压

1 每一作业段需配置不小于18T振动压路2台，14T压路机或胶轮压路机1台。碾压速度一般控制在3km/h左右。

2 初压，水泥稳定碎石混合料摊铺后应尽快完成初压，以减少水分散失，第一遍采用静压方式，用钢轮压路机稳压一遍。

3 复压，采用振动压路机，先采用振动压路机弱振一遍，再用振动压路机强振3~5遍。

4 终压，采用 2台钢轮压路机或轮胎压路机静压一遍。

5 严禁压路机碾压时急刹车和调头，碾压过程中保持水泥稳定碎石混合料表面湿润，出现弹簧，松散现象应及时挖除，重新换新混合料处理。

6 从水泥稳定混合料开始拌和到碾压结束时间应控制在3小时内。

图13.5.2 水泥稳定碎石基层、底基层碾压

13.5.8  水泥稳定碎石调头处和横向接缝处理

1 水泥稳定碎石底基层、基层采用分层摊铺、一次成型方式，第一层摊铺80~100米，碾压成型，调头处在靠近水泥稳定碎石层末端应用3m直尺检查纵向平整度，确定下个作业面摊铺机摊铺初始位置，横向工作缝应切成垂直面，多余的废料应清理出场。

2 分层摊铺上下横向工作缝（调头处）错开距离控制在3~5米，不得在同一位置。

3 每天最后一段横向工作缝，在已碾压完毕的水泥稳定碎石层，用3m直尺检查纵向平整度，确定清除长度，沿垂直于中心线清除多余的混合料，修整垂直面，以便下次摊铺时接缝平顺。

13.5.9  水泥稳定基层、底基层养生

1 水泥稳定基层、底基层摊铺碾压完毕，并经压实度检查合格后，应立即进行养生。

2 先用洒水车洒水，洒水车的水不能直接喷射到水泥稳定碎石层表面，应使水略向上或水平方向喷出，使用水自由落在地面，洒水应均匀一致。根据施工气候条件确定洒水量。

3 洒水后立即采用复合养生膜进行覆盖，复合养生膜纵横搭接处不小于10cm宽度。

4 在养生覆盖时，要用水泥稳定废料采用井字形进行镇压，以免风掀起养生膜，达不到保湿养生目的。

5 每天须派人检查养生情况，对养生膜发生破损情况，应派洒水车重新洒水，重新覆盖养生膜。

6 在水泥稳定混合料养生期间，应封闭交通，严禁车辆通行。

## 13.6质量检验

13.6.1  水泥稳定碎石底基层、基层原材料实验项目

表13.6.1 水泥稳定碎石底基层、基层原材料实验项目

| 实验项目 | 材料名称 | 目的 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含水量 | 集料 | 确定原始含水量 | 每天测2个样品 |
| 颗粒分析 | 集料 | 确定级配是否符合要求、确定材料配合比 | 每2000m3 测2个样品 |
| 压碎值 | 碎石 | 评定碎石抗压碎能力 | 使用前测2个样品 |
| 水泥标号初凝时间终凝时间 | 水泥 | 确定水泥质量 | 混合料设计时测1个样品，材料和标号变化时重测 |
| 针片状颗粒含量 | 粗集料 | 确定粗集料质量 | 每2000m3 测2个样品 |
| 0．075mm以下含量 | 细集料 | 确定细集料含0.0075以下多少 | 每500m3 测2个样品 |

13.6.2  水泥稳定混合料实验项目

表13.6.2 级配碎石原材料实验项目

| 项目 | 目的 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 混合料级配 | 检查混合料级配是否符合设计配合比 | 每2000m2 1次 |
| 水泥剂量 | 检查水泥剂量是否符合设计要求 | 每2000m2 1次 |
| 含水量 | 检查含水量是否是最佳含水量 | 根据现场观察确定，随时试验 |
| 压实度 | 压实度是否符合要求 | 每一作业段或不超过2000m2 检查6处以上 |
| 抗压强度 | 检查水泥稳定混合料强度是否符合要求 | 每一作业段或每2000m26个或9个试件 |

13.6.3  水泥稳定碎石基层、底基层质量检验

要求表面密实平整，无明显离析，软弹现象，无浮浆现象，表面露石，粗集料嵌镇紧密，施工接头紧密，平顺，边线整齐，边缘无松动现象。

表13.6.3 基层、底基层质量检验项目

| 项目 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 底基层 | 基层 |  |
| 1 | 压实度（%） | 代表值 | ≥98 | ≥98 | 按JTGF80/1-2004附录B检查，每200米每车道测2处 |
| 2 | 平整度（mm） | ≤12 | ≤8 | 3m直尺：每200延米测2处×10尺 |
| 3 | 纵断高程（mm） | +5，-10 | +5，-10 | 水准仪：每200m测4个断面，每个断面3～5个点 |
| 4 | 宽度(mm) | 不小于设计值 | 尺量：每200延米测4处 |
| 5 | 厚度（mm） | 代表值 | -10 | -8 | 按JTG F80/-2004附录H检查，每200米每车道测1点 |
|  |  | 合格值 | -25 | -15 |  |
| 6 | 横坡（%） | ±0.3 | ±0.3 | 水准仪：每200m测4个断面 |
| 7 | 强度（MPa） | 符合设计要求 | 按JTGF80/-2004附录G检查 |
| 8 | 代表弯沉值 | 小于设计值 | 每车道20m测2点 |

# 14  透层、粘层、封层施工

## 14.1透层

14.1.1  水泥稳定碎石基层应在碾压完毕后表面稍干就洒布透层沥青，透层油采用渗透性好的慢凝的洒布型乳化石油沥青。

14.1.2  如基层完成铺筑后未能及时洒布透层油，施工时应对基层进行清扫，用空压机将基层表面吹干净，用洒水车洒水湿润。

14.1.3  透层洒布宜用智能型洒布机洒布以保证均匀喷洒，有花白遗漏处应用人工补洒。

14.1.4  沥青与水的比例可根据洒布机、渗透试验进行调整，以易于渗透，且渗透入基层的深度不小于5mm，表面不形成油膜为合格。透层油洒后应封闭交通，防止车辆行驶破坏透层和污染。

## 14.2粘层

14.2.1  在沥青层之间及层间防水粘结层上应均匀洒布粘层沥青。粘层沥青可用乳化沥青，改性乳化沥青和热沥青，洒布数量宜为0.3～0.6kg/m2。

14.2.2 粘层油施工应注意其它工程施工的安排和衔接，尽量避免对沥青路面已铺筑下层的污染。

14.2.3 为加强沥青面层上、下层之间的粘结，一旦下层出现被污染的情况必须将污染物清除干净后洒粘层沥青。

14.2.4 粘层沥青洒布宜采用智能型沥青洒布车，喷洒粘层沥青必须成雾状、均匀、不得出现花白状，喷洒遗漏处应采用人工补洒，喷洒过量处应刮除处理。

## 14.3封层

14.3.1  在基层上做封层，其作用是保护基层，还有防水作用。一般在基层洒透层油干后再做封层。

14.3.2  施工前应进行下卧层的清扫、吹尘。要求下卧层干燥、无灰尘、石屑、杂物等。

14.3.3  简易封层宜采用同步碎石封层机施工，碎石采用2.36～4.75mm或4.75~9.5mm规格材料，要求集料洁净、干燥。

14.3.4  同步碎石封层碎石洒布量应为60％满铺面积，沥青洒布量为2.2~2.6Kg/m2，沥青洒布设备的喷嘴应适用于沥青的稠度，确保成雾状。沥青洒布应均匀，不得出现花白条。

14.3.5  对于局部碎石撒铺量不足的地方，应人工补足。对于碎石多洒或重叠部位应人工扫除。

14.3.6  碎石洒布完成后压路机应碾压一遍，封层完工应封闭两天交通才能开放。

14.3.7  如采用稀浆封层，须采用专用稀浆封层机施工。稀浆封层不得有超粒径石粒，以免造成纵向划痕，稀浆封层纵横接缝应平顺。稀浆封层乳化沥青刚破乳进行碾压，压实效果最好，压路机采用轻型压路机，不宜太重。

# 15  沥青路面施工

## 15.1原材料要求

15.1.1  沥青

1 普通沥青

满足设计提出的沥青技术要求，在四川一般地区普通沥青采用A级沥青70号，在高寒地区采用A级沥青90号。对夏季温度高，高温持续时间长，重载交通大的路段，沥青路面中面层、下面层可采用A级低标号沥青，也可在A级沥青70号中掺加改性等提高高温性能的添加物。

若采购的沥青为进口沥青，业主应派人到港口检查每批进口沥青海关报关单，增值税证明，商检通知单，国外货物运单，国外SGS质量检验报告等证明进口的质量和数量的凭证。

桶装沥青装卸必须采用机械装卸和堆码，以防沥青桶破裂。

沥青按每一批次到达现场后进行抽检，试样的取样数量和频度按现行试验规程进行。

2 改性沥青

满足设计提出的改性沥青技术要求，在四川一般地区改性沥青采用SBS改性，在高寒地区采用SBR改性。改性沥青一般用于沥青路面表面层，特殊地段，如长大纵坡、桥面下面层也可采用改性沥青。

改性沥青生产商应提供生产改性沥青生产工艺，改性剂型号和用量，基质沥青型号和技术指标。

业主应派专业人员在生产改性沥青工厂现场监控，其控制内容为生产改性沥青的温度、时间、改性剂用量，每天需检测的技术指标。

改性沥青生产时间和到场时间应根据路面施工进度决定其贮存时间不宜过长。

每一批改性沥青出厂前应按设计要求进行取样检验，只有各项技术指标符合要求后才能出厂。

15.1.2  集料

1 细集料

沥青混合料所需的细集料一般包括天然中粗砂、机制砂和粗集料加工的0~2.36部分。

中、粗砂应干净，无软弱颗粒，无杂质并满足规范的级配要求，含0.075以下的粉尘小于5％。

机制砂一般采用石灰岩扎制，采用专用制砂机设备，并配置水洗装置，要求颗粒方正，并有一定级配，含0.075以下不超6％。

粗集料加工时的0~2.36细集料，要求颗粒方正，含针片状少，通过轧石机吸尘设备后，含0.075以下的粉尘不超过8％。

此外，细集料规格和技术指标应满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）的要求。

2 粗集料

沥青混合料所需的粗集料要求采用无风化、坚硬、耐磨、洁净，并具有足够强度和耐磨耗性的石料轧制成的碎石，要求采用大型联合式碎石机（反击破或冲击破，联合破碎不少于三级）。

集料应严格分级加工堆放，并采取有效的隔离措施。为利于混合料级配设计和质量控制，碎石轧制分级一般应与拌合机热料仓数量一致，轧石所用的振动筛尺寸与热料振动筛尺寸保持一致。

15.1.3  填料

1 适合沥青混合料所需填料一般有用石灰岩磨制的矿粉，水泥和消石灰粉，热拌和机通过二次吸尘的粉尘必须废弃，不得当矿粉使用。矿粉必须干燥、清洁。矿粉质量技术要求见《公路沥青路面施工技术规范》。

2 采用石灰岩磨制矿粉石灰岩需新鲜、干净，不得含有泥土和其它杂质，填料应干燥、洁净，小于0.075的大于80％。

15.1.4  抗剥落剂

抗剥落剂耐热性能、长期稳定性能好、做集料与沥青要求粘附性试验，先在沥青中加入抗剥剂，进行沥青薄膜加热试验，烘箱温度163℃±1℃，加热时间5h24min或采用旋转薄膜加热，温度163℃±1℃加热时间75min，也可采用PAV老化试验，温度100℃，压力2.07Mpa，时间20h。通过这些试验来选择热稳性好的抗剥落剂，也可以采用消石灰、水泥做抗剥落剂。

15.1.5  乳化沥青

1 乳化沥青主要做透层油、粘层油使用，乳化沥青类型根据集料品种及使用条件选择，乳化沥青破乳速度、粘度是根据用途选择。

2 适合做透层油的乳化沥青一般为阳离子慢裂性，阴离子慢裂性，适合做粘层油的乳化沥青一般为阳离子快裂或中裂型。

3 做透层的乳化沥青的基质沥青标号一般选择90号或110号，做粘层的乳化沥青的基质沥青一般为70号。

4 乳化沥青生产设备一般由沥青配制系统，乳化剂水溶液掺配系统，沥青乳化机，计量控制装置和电气系统，沥青乳液贮存系统。

沥青配制系统由罐体、加热器、温控器、搅拌器、液控器等组成，必须能自动控制温度。

乳化剂水溶液掺配系统由热水罐、调配罐、输送泵组成，具有加热、自控温度、流量计控制计量。

乳化机一般采用胶体磨。

计量控制系统主要对温度、液位、流量、油水比的计量控制。

5 乳化沥青生产关键在于，沥青与水的温度，乳化剂，添加剂选择，油水比的比例，乳化机乳化间隙的大小，乳化沥青的贮存。

15.1.6  纤维稳定剂

沥青玛蹄脂混凝土中的纤维稳定剂可采用木质素纤维或矿物纤维，要求其吸附沥青的能力强，施工分散性好，单位质量的纤维根数多，掺量按沥青混合料总量的质量百分率计，木质素纤维的掺量不宜少于0.3%，矿物纤维的掺量不宜少于0.4%，纤维应在250℃的干拌温度下不变质、不发脆。质量技术要求见《公路沥青路面施工技术规范》。

为保证纤维稳定剂在混合料中搅拌均匀，宜采用沥青裹覆的颗粒纤维稳定剂。

15.1.7  材料堆放

从碎石场转料到成品料区，要采用分层堆放的方法，运料车依次卸料，每一料堆可以互相连接，待料堆卸满一层后，用堆土机或平地机将料堆推平，然后在已推平的料层上，再依次卸料，再次推平，一层一层往上堆料，以保证材料的均匀性。

## 15.2机械设备要求

15.2.1  沥青混合料拌和机设备

1 沥青混合料拌和机产量一般不低于200T/h，采用间歇式拌和机，必须配备计算机设备，能采集打印每盘的材料用量，温度等各种参数。

2 拌和机设备在使用前，必须请计量部门对所有计量装置进行检验和标定，包括以下内容：

集料、矿粉、沥青电子秤的标定；

冷料给料系统的标定；

温度系统的标定。

3 冷料仓一般需配置6个以上，各冷料仓之间应用不低1.5m的钢板分隔，以防冷料仓发生窜料，最靠近烘干筒的冷料仓装最细集料，依粒径由小到大依次编号，冷料仓的集量料用量比例由目标配合比确定，生产时，冷料仓应按一定比例和速度供料。

冷料仓流量调试，找出流量关系与集料规格，出料口开启大小，转速之间的关系，并用流量关系曲线表示，根据计算的集量，在曲线查得所需转速。

在1号冷料仓装满集料，冷料仓出料口大小根据集料粗细由经验确定大小，在水平皮带运输机、选择某一转速，启动并开始计时，直至出料总重超过10t为止，并记录时间，根据称量总量及出料时间，计算出该转速的流量（t/h）调整4—5种转速，测定每个转速下的流量，用同样方法测定其它冷料仓不同规格的集料在不同转速时的流量，绘制出各冷料仓转速的流量的关系曲线。

在实际生产中，由于集料组成的变化，含水量的不同，需根据热料仓实际筛分结果对冷料仓流量进行调整，以达到冷、热料仓供料匹配，避免溢料，等料现象。

4 冷料烘干加热系统

干燥滚筒的直径与长度应与搅和机生产能力相匹配。

在干燥滚筒的出料口处应装有测温仪，并在控制室内能显示。

干燥滚筒的烘干能力与其几何尺寸有关系，与集料颗粒大小及含水量也有关系，若集料含水量增加1％，烘干能力降低10％，为了保证产量，尽量保持集料干燥，特别是细集料。

燃料一般采用发热值高、燃烧热效率高、杂质少的燃料，如柴油和燃料油，燃料油一般由于含杂质多，要加强过滤，要选择发热值高，能很好雾化，杂质少的燃烧油。

选择重油为燃料时，在燃烧之前应过滤其杂质。

不得采用烧煤为燃料，其发热值低，灰分多、温度不易控制。

先用手动方式启动干燥筒，点燃燃烧器，用大火预热筒体5—10分钟后再上料，上料时应逐步增加进料量，根据出料口的热料温度逐步加大供油量，直到产量和温度稳定后转入自动控制方式。

经常检查红外线测温器的镜头是否清洁，保持良好的感应能力。

工作结束时，滚筒应继续转动10多分钟后，待角体冷却后才能关机。

5 除尘装置

必须采用二级除尘方式，一级除尘一般采用旋风式除尘器，二次除尘装置采用袋式除尘装置，一级除尘大于0.075的颗粒应回收利用，小于0.075的粉尘进入袋式除尘装置，应废弃。

测出集料含0.075以下粉尘比例，每天生产完及时清理二次除尘的粉尘，及并拉出拌和站。

6 振动筛

合理选择振动筛安装倾斜角度，振幅和振动频率。筛分能力应大于热碎拌提升机的生产能力。

振动筛筛网筛孔尺寸可按冷料分级尺寸相同，也可根据热料仓容积比例和拌制沥青混合料配合比决定。

经常检查筛网是否破损、松动，以便及时更换振动筛。

7 热料仓

热料仓一般配置4—5个。热料仓配置越多，生产出来的沥青混合料级配越稳定。

在拌合过的程中，冷料仓和热料仓供料应相匹配，否则热料仓会出现等料和溢料现象。

8 搅拌缸

搅拌缸衬板和搅拌叶片之间的间隙一般为8mm—10mm，当间隙大于20mm，应更换衬板和叶片。

每次工作结束时，选用热粗骨料干拌一次，然后用细集料干拌一次，来清洗搅拌缸粘附的沥青。

拌和时间越长，拌和均匀性越好，但沥青易老化。

15.2.2  计量控制系统

1 计量控制系统采用自动控制方式，配置计算机监控系统对称量、搅拌、温度进行动态监控。

2 计量控制系统的调试由供应商的专业人员进行调试。

3 在计算机设定某一热料仓称重值，集料放入搅拌缸、用装卸机在搅拌缸接料后称重，检查计算机打印数据与实际称重的误差。

图15.2.1 计量控制系统

## 15.3混合料配合比设计

沥青混合料配合比设计包括目标配合比设计，生产配合比设计和生产配合比验证三个阶段。

15.3.1  目标配合比设计阶段

目标配合比目的是确定拌和楼冷料仓的供料比例，进料速度及试拌使用。

1 从成品料仓的各种粗细集料不同集料不同位置分别取有代表性样品到试验室，将样品拌和均匀，按四分法取样，洗净烘干后，进行筛分试验，确定不同规格的粗细集料的实际颗粒组成，按筛分结果分别绘出各种集料的筛分曲线。

2 测定不同粒径的集料的毛体积密度和视密度，吸水率，计算初试级配矿料的合成毛体积相对密度、合成表观密度、有效相对密度。

3 在设计级配范围内选择粗、中、细不同配合比，根据成品料的颗粒组成进行试配，确定各种规格集料的比例。

4 如果是沥青玛蹄脂碎石混合料配合比，还需用捣实法测定粗集料骨架的松方毛体积相对密度，计算粗骨料混合料的平均毛体积相对密度和粗集料松装间隙率VCADRC。

4 根据经验，选择沥青用量，以0.5%间隔的油石比分别做马歇尔试验，测定试件密度并计算空隙率，沥青饱和度、矿料间隙率物理指标进行体积分析，测定马歇尔稳定度及流值等物理力学性质。确定最佳沥青用量。沥青玛蹄脂碎石混合料还需计算粗集料骨架间隙率VCAmix，选择符合VCAmix＜VCADRC及VMA＞16.5%要求的级配。

5 进行高温稳定性，水稳定性，低温抗裂性能、沥青析漏试验、肯特堡飞散试验。

6 由上得到的目标配合比确定冷料仓的供料比例，进料速度和试拌使用。

7 根据拌和机一小时的生产的混合料计算各冷料仓每小时供应量，通过调试冷料仓供料的转速来实供目标配合比。

15.3.2  生产配合比阶段

在目标配合比确定以后，根据实际施工的拌和机进行施工配合比设计，生产配合比设计的目的是确定每个热料仓的比例，使进入拌和缸和各种集料组成符合级配要求。

1 按目标配合比各冷料仓送料，集料通过烘干筒并通过二次除尘后通过拌合机筛分进入各热料仓，从各个热料仓中逐一放料到装载机斗，卸在平地上，从不同部分取样到试验室，用四分法取样品进行筛分试验。

2 根据各热料仓集料的颗粒组成，确定生产配合比和各热料仓比例做生产配合比的马歇尔试验，取目标配合比设计最佳油石比和+0.3%三个油石比，确定生产配合比的最佳油石比。

3 生产配合比的检验。用以上生产配合比，进行高温稳定性，水稳定性，低温抗裂性能、沥青析漏试验、肯特堡飞散试验。

15.3.3 试拌阶段

按生产配合比确定的级配进行试拌，一般试拌5-8盘。

1 分析每次拌和各热料仓的质量和沥青用量和设置质量差异。

2 分析每盘设置温度和出料温度差异。

3 每盘分别取有代表性样品做抽提筛分试验和马歇尔试验，检验混合料级配和油石比、马歇尔指标、水稳性和高温稳定性。进行沥青析漏试验、肯特堡飞散试验。沥青玛蹄脂碎石还需进行SMA混合料体积指标试验。

15.3.4  关于沥青混合料马歇尔室内试验中几点统做法

1 配合比设计时拌制沥青混合料时需采用小型沥青混合料拌和机，以模拟生产实际情况。每组试件不少于6个。

2 试件成型温度应符合下表规定：

表15.3.1 沥青混合料试拌与击实温度

|  | 70号普通石油沥青 | 改性沥青 |
| --- | --- | --- |
| 矿料加热温度（℃） | 165~185 | 170～190 |
| 沥青加热温度（℃） | 155~165 | 160～170 |
| 沥青混合料拌和温度（℃） | 145~165 | 160～170 |
| 试模预热温度（℃） | 145~165 | 160～170 |
| 试件开始击实温度（℃） | 135~155 | 155～165 |
| 试件成型终了温度（℃） | 不低于135 | 不低于145 |

3 密级配沥青混凝土试件毛体积相对密度用表干法测定。

4 每天用各原材料总量比例计算混合料最大理论相对密度（普通沥青采用实测法和计算法均值）并与生产配合比计算值进行验证，差值不应大于0.005，否则应分析原因，论证后取值。

5 试件的配料、拌和均应单个进行，以确保试验结果的一致性。

6 沥青混合料生产检验时，从拌和机上取样后立即制备试件，不许试样冷却后再次加热成型试件。

## 15.4试验路铺筑

15.4.1  组织参加路面施工各方面人员，包括试验、机械、运料车驾驶员、前场路面工、压路机手、摊铺机手、测量人员、后场人员等进行路面培训和技术交底。

15.4.2 通过试拌确定拌和机冷料上料速度、拌和产量、拌和时间、拌和温度。

15.4.3 通过试铺确定各种施工机械数量及组合方式、运输车辆吨位和数量、压路机数量。

15.4.4 确定摊铺温度、摊铺速度、找平方式、松铺系数。

15.4.5 确定压路机组合及碾压方式和遍数。

15.4.6 验证沥青混合料生产配合比设计，提出生产用的配合比及最佳沥青用量。

15.4.7 确定施工及管理体系，质量保证体系，人员，设备协调方式。

15.4.8 取样抽提，筛分检测沥青混合料的矿料级配，油石比，取样成型试件进行马歇尔试验，现场钻孔取样测定密度，检测渗水系数。

15.4.9 根据以上施工、试验、检测结果，提出试验路报告。

## 15.5施工过程控制

15.5.1  沥青混合料拌合

1 根据目标配合比和生产配合比确定的冷料比例和热料仓供料比例进行生产。

2 必须使所有集料颗粒全部覆盖沥青结合料，先将矿料放入搅拌缸内干拌5秒，加入沥青，再拌合几秒，然后加入矿粉进行搅拌，干拌和湿拌时间一般在45秒以上。

3 严格控制沥青加热温度，矿料加热温度，沥青混合料出厂温度，温度发生异常时，及时检查原因。

4 观察冷、热料仓是否正常，热料仓供料是否均衡，否则应及时调整冷、热料仓供给比例。

5 控制室应逐盘打印沥青及各种矿料的用量和拌和温度，定期对拌和机的计量和测温进行校核。

6 每天拌和机上午和下午各取一组沥青混合料做马歇尔试验和抽提筛分试验，检查沥青混合料油石比，矿料级配及其它指标是否满足施工配合比要求，热料仓每天取样1次，检验矿料级配和稳定性。

7 目测沥青混合料质量，沥青混合料出现冒烟，表明温度过高，沥青混合料在料车中塌平，不宜堆积，则是沥青用量过大，矿料过湿，沥青混合料在料车中堆积或尖状，则沥青混合料温度过低或沥青含量少，沥青混合料出现花白料，拌和时间短，吸尘不完全，沥青混合料出现干涩枯料，则为加热温度过高，沥青老化，沥青混合料颗粒组成变化，检查热料仓振动筛和冷料颗粒是否出现变化。

8 拌合SMA混合料时，木质素纤维的分散拌匀非常重要，应采取有效措施保证纤维的干燥和充分分散散拌匀。SMA混合料干拌时间延长5～15s，加入沥青后的拌和时间延长 5～10s，总生产时间延长15～25s。

9 采用人工添加木质素纤维易产生由于人为因素而少加或多加的现象，从而影响SMA的使用品质；采用机械添加木质素纤维应预先进行计量标定，同时应防止输送管道堵塞。

15.5.2  沥青混合料运输

1 沥青混合料运输车辆应采用大于15吨的同卸汽车，车厢应清洗干净，为防止沥青与车厢粘结，车厢底板和侧板可涂一层废机油与水混合液。

2 运输车辆数量应保证摊铺机前有3～5辆等候卸料，以便摊铺机能按一定速度连续摊铺，不得停机待料。

3 应采用两层蓬布夹棉被方式覆盖车厢保温，以防沥青混合料表面结壳和温度散失。

4 拌和机向运料车上放料时，每放一盘料，料车应前后挪动一次位置，以减少粗细集料离析。

15.5.3  沥青混合料摊铺

1 沥青混合料摊铺采用一台摊铺机施工，一次全幅成型无纵缝，横坡易控制，但沥青混合料容易离析，因此要选择好的摊铺机。

2 采用两台摊铺机铺筑，两台摊铺机前后距离10～20m，纵向重叠5～10cm，纵向接缝不得在行车轮迹带上，两台摊铺机施工，要注意两台摊铺机横坡一致。

3 摊铺机的摊铺速度应根据拌和机的产量，施工机械配套及摊铺宽度，摊铺厚度来选择，一般按2～3m∕min，做到均匀前进，不间断摊铺，中间不得随意停机。

4 摊铺机熨平板初始工作角度与摊铺厚度有关，按摊铺机说明调整熨平板前缘，一般调控为0.6～1.0mm，形成初始工作为度。

5 摊铺机分料螺旋离地高度与摊铺厚度有关，摊铺厚度越大，分料螺旋离地高度大，摊铺厚度小，分料螺旋离地高度小，一般分料螺旋下边缘距下面层表面10～12cm。

6 摊铺机振捣梁振幅，频率调整，摊铺厚度大，采用振幅偏大，摊铺机厚度小，采用低幅，高频。

7 每天施工前应对熨平板进行预热到100℃左右。

8 摊铺机应调整到最佳工作状态，使刮板送料器速度和螺旋分料器转速相匹配，螺旋分料器内沥青混合料表面略高于螺旋分料器2∕3，便熨平板的挡板前沥青混合料的高度，在全宽范围内保持一致，避免摊铺层出现离析。

9 运料车卸料完毕，应迅速离开，下一车后退离摊铺机前30cm左右停住，挂空挡，准备卸料，让摊铺机推动运料车前进，然后卸料，运料车不得撞击摊铺机。

10 摊铺机料斗两测混合料粗颗粒较多，尽量不要把两侧侧板翻起，以免出现离析现象，及时向料斗卸入新的混合料，然后新料与老料混合可减少离析。

11 摊铺混合料压实前，施工人员不得进入，尽量减少人工撒料，若局部出现离析，可采用人工撒细集料并刮平，粗颗粒应清除。离析严重时应分析产生原因。

12 随时检测摊铺厚度，以便调整，每车需检测摊铺温度，并做好记录。

13 摊铺沥青路面下面层，一般采用悬挂钢丝绳为基准线，以便下面层压实标高符合要求，测量人员应认真进行测量，对基层标高超高部分要进行处理，直线段、每10m设置1个支承桩，弯道部分、每5m设置一个支承桩，基准线距熨平板一般20～30cm，基准线采用钢丝绳，每个张拉段200m左右，其张紧力800～1000N，基准线应有固定人员复核查看，以免出现支承桩松动，偏移，钢丝绳下垂，发现问题，及时修正。

14 沥青路面中面层，上面层找平一般采用自动找平装置，可选择的有浮动式基准梁，超声波自动找平仪，激光扫描自动找平仪，摊铺机行走基面要清扫干净，以免影响自动调平精度。

15 摊铺时遇到下雨或拌和机出现问题断料时，应立即停止施工，并清除未压实成型的沥青混合料。

图15.5.1 沥青混合料摊铺

15.5.4  沥青混合料压实

1 通过试验路选择压路机组合方式和碾压遍数。

2 对压路机手进行培训，训练压路机起步、停步，以及压路机相互配合。

3 初压，一般采用两台8～14T钢轮压路机紧跟摊铺机后进行压实，速度2km∕h左右，对于连续密级配沥青混合料，钢轮压路机初压第一遍采取静压，第二遍采用微振，对于粗集料含量多的沥青混合料，钢轮压路机紧跟摊铺机进行振动碾压，钢轮压路机开始从外侧向中心碾压，到摊铺机后，沿前进方向原路退回，钢轮压路机相邻带重叠1/3～1/2钢轮宽度，碾压遍数2～3遍，钢轮压路机起步，停止必须减速缓行，不得急刹车，停留、掉头。为了防止粘轮，钢轮压路机应有雾状自动喷水设施，不要过量喷水，以免沥青混合料温度下降太快。压路机折回处不在同一断面上。

4 复压，采用轮胎压路机，重量20～32T，为了有作业空间，两台轮胎在前紧跟钢轮压路机，一台在后碾压，轮胎压路机速度一般在3～5km∕h，相邻碾压带轮迹重叠1∕3～1∕2宽度，轮胎压路机在开始碾压前和废机油和水混合液把轮胎涂刷一遍，待轮胎压路机轮胎变热后不再涂刷，轮胎压路机碾压遍数4～5遍。

对于改性沥青SMA混合料，为了防止沥青玛蹄脂挤压上浮形成油斑，一般不采用轮胎压路机，而采用钢轮振压3~4遍。

5 终压，终压主要是消除复压时轮胎压路机轮迹，一般采用1～2台10T左右钢轮压机收压，碾压遍数2～3遍。

6 要有专人指挥压路机碾压，按规定要求完成初压、复压、终压遍数，防止漏压，在压路机前后有专人负责，检查压路机是否沾轮，发现沾轮，及时打油和处理。

7 为避免碾压时混合料推挤产生拥包，碾压时应将驱动轮朝向摊铺机；碾压路线及方向不应突然改变；压路机起动、停止必须减速缓行，不准刹车制动。压路机折返时应呈梯形，不应处在同一横断面上。

8 要对初压、复压、终压段落设置明显标志，便于司机辩认。对松铺厚度、碾压顺序、压路机组合、碾压遍数、碾压速度及碾压温度应设专岗管理和检查，使面层做到既不漏压也不超压。混合料的施工温度应满足表4-4的要求。

表15.5.2 混合料施工温度

|  | 70号石油沥青 | 改性沥青 |
| --- | --- | --- |
| 矿料加热温度（℃） | 165~185 | 180～190 |
| 沥青加热温度（℃） | 155~165 | 160～170 |
| 沥青混合料出厂温度（℃） | 145~165，超过190废弃 | 170～180，超过190废弃 |
| 运到现场温度（℃） | 不低于145 | 不低于165 |
| 摊铺温度（℃） | 不低于135 | 不低于165，低于140废弃 |
| 初压温度（℃） | 不低于130 | 不低于155 |
| 复压温度（℃） | 110~130 | 140～150 |
| 终压温度（℃） | 不低于90 | 不低于110 |

9 在当天碾压的尚未冷却的沥青混凝土层面上，不得停放压路机或其他车辆，并防止矿料、油料和杂物散落在沥青层面上。

15.5.5  沥青路面接缝施工

1 纵向施工缝：对于采用两台摊铺机成梯队联合摊铺方式的纵向接缝，庆在前部已摊铺混合料部分留下10～20cm宽暂时不碾压作为后高程基准面，并有5～10cm左右的摊铺重叠，以热接缝形式在最后作跨缝碾压清除缝迹。上中层纵缝应错开15cm以上，并避开轮迹带。

2 横向施工缝；每天施工结束前，摊铺机在摊铺最后路面时，尽量把沥青混合料摊铺在一个断面上，并铺以人工修整齐断面，压路机碾压完毕后，用三米直尺沿沥青路面纵面放置，找出平整度变化点，一个断面测4～5个点，选择最后一点位置垂直于纵向用三米直尺划线，用切割机沿划线切割，并将此部分料铲除、清扫。第二次施工在横向接缝处人工均匀洒粘结油，接缝要保持干燥、干净，不得有水和杂物。横向接缝碾压，先用钢轮横向碾压，压路机主机位于已施工完的沥青路面上，伸入新铺沥青混合料层15cm～20cm，碾压一遍后，检查平整度，看是否补料或打除一部分料，处理完毕后再进行碾压，每碾压一遍，压路机向新铺路面移动20～30cm，直到压路机全部在新铺路面上为止。

图15.5.3 沥青混合料压实

15.5.6  施工过程中的质量管理

施工过程中质量控制包括原材料的质量检查，施工过程中各种工序间的质量控制及检查验收。

1 原材料检查

沥青材料，按规定采集沥青试样进行试验，工地检测主要是沥青针入度、软化点、延度三大指标。

粗集料、细集料检测，每天应到碎石生产场或到场成品料取样筛分，分析各级料颗粒组成和稳定性，检查集料生产过程中是否按要求进行，原材料是否干净，振动筛是否破损，集料颗粒形状等，及时发现问题，便于纠正。

木质素纤维或矿物纤维、抗剥落剂每日总量检查，掺量是否足够。定期进行指标检测。

2 沥青混合料生产过程

热料仓集料稳定性，每天取热料仓各级料做筛分试验，分析每个热料仓集料颗粒组成是否变化。

检查沥青混合料拌合时间，沥青加热温度，集料加热温度沥青混合料出厂温度，运料车是否干净及保温措施。

检查回收粉尘是否废弃，矿粉添加量。

3沥青混合料检验

每天上午和下午在运料车上或工地上取沥青混合料，一部分做抽提和筛分试验，一部分做马歇尔试验。检查包括油石比、矿料级配、稳定度、流值、空隙率、残留稳定度等。

4 沥青混合料摊铺，碾压过程中质量检测：混合料出厂温度、运到现场温度、摊铺温度、初压温度、碾压终了温度；混合料拌和均匀性。

施工设备:对沥青洒布车，沥青摊铺机、压路机等设备配套和运行状况进行检测，不符合要求设备要清理除场。

施工下承面：检查施工下承面是否干净、干燥和污染，透层是否破环，粘尘油是否补洒。

检查沥青混合摊铺温度，松铺厚度，压路机碾压遍数，摊铺机和压路机速度。沥青混合料均匀性。

每天完工第二天应对沥青路面的压实度、厚度、渗水系数、平整度、高程、横坡度进行检查，及时发现问题。

表15.5.4 沥青路面各面层施工阶段的质量检查标准

| 项目 | 检查频度 | 质量要求或允许差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 随时 | 无油斑、离析、轮迹 | 目测 |
| 接缝 | 随时 | 紧密、平整、顺直、无跳车 | 目测、三米直尺 |
| 施工温度 | 每车料一次 | 符合规范规定 | T0981 |
| 矿料级配，与生产设计标准级配的差（%） | 0.075mm | 逐盘在线检测 | ±2 | 计算机采集数据计算 |
|  | ≤2.36mm |  | ±4 |  |
|  | ≥4.75mm |  | ±5 |  |
|  | 0.075mm | 逐机检查，每天汇总1次，取平均值评定 | ±1 | 总量检验 |
|  | ≤2.36mm |  | ±2 |  |
|  | ≥4.75mm |  | ±2 |  |
|  | 0.075mm | 每台拌和机每天上、下午各1次 | ±2 | T0725 |
|  | ≤2.36mm |  | ±3 |  |
|  | ≥4.75mm |  | ±4 |  |
| 沥青含量（油石比），与生产设计的差（%） | 逐盘在线检测 | ±0.2 | 计算机采集数据计算 |
|  | 逐机检查，每天汇总1次，取平均值评定 | ±0.1 | 总量检验 |
|  | 每日每机上、下午各1次 | -0.2，+0.1 | T0722 |
| 马歇尔试验 | 稳定度（k(） | 每日每机上、下午各1次 | 符合本指南或设计要求 | T0709 |
|  | 流值（0((mm） |  | 符合本指南或设计要求 |  |
|  | 空隙率（%） |  | 符合本指南或设计要求 |  |
| 压实度（%） | 每层1次/200m/车道 | 不小于98（马歇尔密度），93～97（最大理论密度） | T0924 |
| 厚度（代表值）（mm）不超过 | 1次/200m/车道 | (4 | T0912 |
| 平整度标准差（mm），不大于 | 每车道连续检测 | 基层为2.0、下面层为1.6，中面层为1.3，上面层为1.0 | T0932 |
| 宽度（m） | 2处/100m | 不小于设计宽 | T0911 |
| 纵断面高程（mm） | 3处/100m | ±10 | T0911 |
| 横坡度（%） | 3处/100m | ±0.3 | T0911 |
| 渗水系数ml/min 不大于 | 1次/200m/车道 | 见附注 | T0971 |
| 摩擦系数 | 1处/200m | 符合设计要求 | T0964 |
| 构造深度 |  |  | T0961 |

附注：建议的渗水系数为：上面层渗水系数不大于100ml/min，合格率不小于90%。